## Ionoseal

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Ionoseal je svetlom tuhnúci, roentgenkontrastný, jednozložkový, skloionomérny kompozitný cement pre podložky, rozšírené pečatenie fisúr a ošetrenie malých lézií.

Zloženie:

Zmes metakrylátov, silikátov, pigmenty, pomocné látky

Zpôsob použitia:

1.	Preveďte preparáciu kavity, dôkladne vyčistite a vysušte.
2.	Oblasti blízko drene prekryte kalciumhydroxidom (napr. Calcicur). Doporučujeme izolovať dentín,

napr. prípravkom Solobond Plus Primer.

3.	Ionoseal nanesiete krátko pred použitím na miešaciu podložku a aplikujete vhodným nástrojom. Podložky hrubšie ako 1 mm zhotovujte a vytvrdzujte po vrstvách.

4.	Ionoseal vytvrdzujte halogénovým svetlem. Svetelný násadec priblížte čo najviac k zubu. Pri vzdialenosti asi 2 
	mm ožarujte najmenej 20 sek, pri väčšom odstupe zdroja svetla dlhšie.

5.	Prebytky odstráňte rotačným nástrojom.

Pokyny a upozornenia:

- Ionoseal se pevne viaže na materiály na báze akrylátov (napr.: K+B živice), polyétherové otlačkové hmoty apod.,

čo môže viesť k vytiahnutiu podložiek alebo k odstraneniu nadstavieb pahýľov. V týchto prípadoch izolujte (napr.

vazelínou). Pred konečným ošetrením izoláciu odstráňte.

- Ionoseal  je veľmi pevný a prebytky sa nedajú odlomiť sondou bez nebezpečia poškodenia celej podložky.

Odstraňujete ho preto rotačnými nástrojmi.

- Ionoseal  obsahuje BIS – GMA, Diurethandimethacrylat, BHT, skloionomérny prášok. Nepoužívajte preto u osôb

citlivých na akryláty. 
- 	Prostriedky na ochranu pulpy a izoláciu dentínu musia pred nanesením Ionosealu dostatočne ztuhnúť, musia byť

suché, aby se neporušila prilnavosť.

-	Ionoseal  pri odoberaní chráňte pred svetlom a ihneď 	aplikujte.

- Eugenol a niektoré iné látky (napr. thymol) narušujú polymerizáciu, zabráňte kontaktu s týmito materiálmi.

Kontrolujte pravidelne výkonnosť halogénovej lampy, príliš krátke časy a nedostatočná sila svetla zpôsobujú

nedokonalé vytvrdenie.

Skladovanie/doba použitelnosti:

Ionoseal skladujte dobre uzatvorený pri izbovej teplote  (15(C - 25(C), chráňte ho pred svetlom. Uloženie v chladničke jeho trvanlivosť predlžuje, pred použitím ho však nechajte zahriať na izbovú teplotu, použitelnosť je 24 mesiacov. Po uplynutí expiračnej doby nepoužívajte. Tuby ukladajte zvislo.

Dodává sa:

Balenie - 2 x 4 g v tubách	Obj. č. 1126

Klinické balenie - 3 x 8 g	Obj. č. 1236

Balenie-  2 x 4 g v striekačkách s aplikátorom	Obj. č. 1326

Naše prípravky sú vyrobené pre použitie v stomatológii. Návody na použitie našich prípravkov alebo naše slovné a písomné pokyny či naše rady sú dávané podľa najlepšieho svedomia a nezáväzne. Naše rady Vás nazbavujú toho, aby ste si overili vhodnosť použitia našich prípravkov pre zamýšlané účely. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami.  Ručíme samozrejme za kvalitu našich výrobkov podľa platných noriem, ako aj  podľa štandardov stanovených v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkách.

65 134 078 / 018