Aqua Meron

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Aqua Meron je vodou miešateľný skloionomérny cement na fixáciu. Vyznačuje sa zníženou rozpustnosťou v ústach a odolnosťou proti kyselinám.

Zloženie:

silikáty Na, Ca, Al a F, polyakrylová kyselina, kyselina vínna, oxid železa.

Rozsah použitia:

Na fixáciu koruniek, môstikov, inlejí, onlejí, čapov a ortodontických krúžkov.

Spôsob použitia:

Povrch skloviny, dentínu alebo kovovej zliatiny bezchybne očistite a vysušte. Nesmú zostať akékoľvek zbytky eugenolu, pretože negatívne ovplyvňujú vlastnosti Aqua Meron. Je preto účelné používať k provizórnej fixácii cementy bez eugenolu (napr. Provicol).

Upozornenie: Aqua Meron sa mieša len s vodou! Prášok pred použitím pretrepať!

Aqua Meron sa spracováva pri izbovej teplote (15 - 23°C). Pri vyššej teplote používajte vychladenú sklenenú dosku.

Prášok vmiešajte po malých dávkach na sklenenom alebo inom vhodnom miešacom bloku do vody. Na 1 zarovnanú odmerku prášku pripadajú 2 kvapky vody (miešací pomer prášok : voda = 3,3 - 3,8 g : 1). Fľaštičku s kvapátkom držte kolmo a dbajte na to, aby kovová kanyla asi 2 - 3 mm vyčnievala.

| doba miešania | doba spracovania | doba tuhnutia |
| --- | --- | --- |

0        	30 sek. 		3 min. 	6 - 7 min.

Doba miešania je asi 30 sekúnd. Aqua Meron sa dá asi po 3 min. od začiatku miešania spracovávať a stuhne v ústach počas 3 - 5 minút. Vyššia teplota skracuje, nižšia predlžuje dobu spracovania.

U tesných koruniek a môstikov dbajte, aby prebytok Aqua Meron nebol príliš veľký a cement príliš hustý, aby skloionomér zostal dostatočne tekutý. Aqua Meron má vtedy správnu konzistenciu, pokiaľ sa dá tuhým štetcom nanášať na obrúsený zub alebo do korunky. Pri aplikácii a tuhnutí zabráňte prístupu vlhka a slín.

Doplňujúce pokyny:

Použité nástroje opláchnite ihneď studenou vodou, pokým cement nestvrdne. Zbytky cementu po odstránení ortodontických krúžkov sa dajú rýchlo a šetrne odstrániť ultrazvukovým scalerom.

Upozornenie:

Neaplikujte veľké prebytky, aby sa zabránilo iritáciám pulpy. Prášok po použití ihneď uzavrite, aby nezvlhol. Vlhkosť narušuje pevnosť cementu.

Zabráňte kontaktu  so sliznicou a očami.

U citlivých osôb sa môžu vyskytnúť alergie na Aqua Meron.

Nepoužívajte po exspirácii.

Nepoužívajte akékoľvek izolačné prostriedky, aby sa neovplyvnila väzba k dentínu.

Skladovanie a doba použiteľnosti:

Skladovať dobre uzavretý pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti je 66 mesiacov.

Dodáva sa :

Aqua Meron balenie 35 g prášku                             Obj.č.  1172

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.

VC 60 001172 CZ 110 / 078

Aqua Meron

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Aqua Meron je vodou miešateľný skloionomérny cement na fixáciu. Vyznačuje sa zníženou rozpustnosťou v ústach a odolnosťou proti kyselinám.

Zloženie:

silikáty Na, Ca, Al a F, polyakrylová kyselina, kyselina vínna, oxid železa.

Rozsah použitia:

Na fixáciu koruniek, môstikov, inlejí, onlejí, čapov a ortodontických krúžkov.

Spôsob použitia:

Povrch skloviny, dentínu alebo kovovej zliatiny bezchybne očistite a vysušte. Nesmú zostať akékoľvek zbytky eugenolu, pretože negatívne ovplyvňujú vlastnosti Aqua Meron. Je preto účelné používať k provizórnej fixácii cementy bez eugenolu (napr. Provicol).

Upozornenie: Aqua Meron sa mieša len s vodou! Prášok pred použitím pretrepať!

Aqua Meron sa spracováva pri izbovej teplote (15 - 23°C). Pri vyššej teplote používajte vychladenú sklenenú dosku.

Prášok vmiešajte po malých dávkach na sklenenom alebo inom vhodnom miešacom bloku do vody. Na 1 zarovnanú odmerku prášku pripadajú 2 kvapky vody (miešací pomer prášok : voda = 3,3 - 3,8 g : 1). Fľaštičku s kvapátkom držte kolmo a dbajte na to, aby kovová kanyla asi 2 - 3 mm vyčnievala.

| doba miešania | doba spracovania | doba tuhnutia |
| --- | --- | --- |

0        	30 sek. 		3 min. 	6 - 7 min.

Doba miešania je asi 30 sekúnd. Aqua Meron sa dá asi po 3 min. od začiatku miešania spracovávať a stuhne v ústach počas 3 - 5 minút. Vyššia teplota skracuje, nižšia predlžuje dobu spracovania.

U tesných koruniek a môstikov dbajte, aby prebytok Aqua Meron nebol príliš veľký a cement príliš hustý, aby skloionomér zostal dostatočne tekutý. Aqua Meron má vtedy správnu konzistenciu, pokiaľ sa dá tuhým štetcom nanášať na obrúsený zub alebo do korunky. Pri aplikácii a tuhnutí zabráňte prístupu vlhka a slín.

Doplňujúce pokyny:

Použité nástroje opláchnite ihneď studenou vodou, pokým cement nestvrdne. Zbytky cementu po odstránení ortodontických krúžkov sa dajú rýchlo a šetrne odstrániť ultrazvukovým scalerom.

Upozornenie:

Neaplikujte veľké prebytky, aby sa zabránilo iritáciám pulpy. Prášok po použití ihneď uzavrite, aby nezvlhol. Vlhkosť narušuje pevnosť cementu.

Zabráňte kontaktu  so sliznicou a očami.

U citlivých osôb sa môžu vyskytnúť alergie na Aqua Meron.

Nepoužívajte po exspirácii.

Nepoužívajte akékoľvek izolačné prostriedky, aby sa neovplyvnila väzba k dentínu.

Skladovanie a doba použiteľnosti:

Skladovať dobre uzavretý pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti je 66 mesiacov.

Dodáva sa :

Aqua Meron balenie 35 g prášku                             Obj.č.  1172

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.

VC 60 001172 CZ 110 / 078