# Poscal

|  | Fosfátový cement zodpovedá DIN 13903/ISO 1566 Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Poscal má veľmi dobré chemicko-fyzikálne vlastnosti a je veľmi vhodný k cementovaniu alebo ako podložka.

Zloženie:

1 g prášku obsahuje 891 mg oxidu zinočnatého 1 ml tekutiny obsahuje 1,06 g kyseliny fosforečnej

Rozsah použitia:

K nacementovaniu koruniek, môstikov, inlejí a pod., ako provizórny výplňový cement a ako podložka.

Kontraindikácie:

Nie je vhodný k priamej aplikácii na dentín blízko pulpy a na otvorenú  pulpu.

Vedľajšie účinky:

Po nacementovaní alebo po zhotovení podložky môže dôjsť k dráždeniu.

Spôsob použitia:

Mieša sa v pomere 2 váhové diely prášku k 1 dielu tekutiny.

1 zarovnaná odmerka Poscalu sa zmieša s 2 až 3 kvapkami tekutiny.

Flaštičku s kapkátkom držať kolmo a odkvapnúť na suchú sklenenú  doštičku alebo miešací blok, 2 až 3 kvapky tekutiny. Prášok fosfátového cementu vmiešať čistou plastovou alebo kovovou špachtlou v malých dávkách do tekutiny.

Zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkom! Nikdy nepridávať počas miešania novú tekutinu!

Doba miešania pri teplote okolo 20 st.C je asi 40 sekund, doba spracovatelnosti cca. 2 minúty. Pri výrazne vyššej teplote v miestnosti sa doporučuje vychladiť miešaciu doštičku.

Pri správnej konzistencii sa pri ľahkom nadzdvihnutí miešacej špachtle spojí stekajúca špička cementu pomalu s namiešaným materiálom.

Poscal ztuhne v ústach za 3 až 5 minút.

V plytkých a stredných kavitách sa dá použiť ako podložka  Amalgam Liner ( pre amalgámové výplne) a Thermoline ( pre kompozity a iné materiály).

U kavít hlbokých je vhodná ako podložka kombinácia  Amalgam Liner a Thermoline s Poscalem.

U veľmi hlbokých kavít sa doporučuje chrániť dentín v blízkosti pulpy (napr.Calcimol alebo Calcicur).

Nádobky po použití ihneď dobre uzavrieť.

Neskladovať v dosahu detí. Nepoužívať po uplynutí expiračnej doby.

Spôsob dodávok: Poscal

Kombinované balenie prášku a tekutiny       	obj.č.  1054

Naše prípravky sú vyrobené pre použitie v stomatológii. Návody na použitie našich prípravkov alebo naše slovné a písomné pokyny či naše rady sú dávané podľa najlepšieho svedomia a nezáväzne. Naše rady Vás nazbavujú toho, aby ste si overili vhodnosť použitia našich prípravkov pre zamýšlané účely. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami.  Ručíme samozrejme za kvalitu našich výrobkov podľa platných noriem, ako aj  podľa štandardov stanovených v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

VC 60 001054 CZ 110 / 028