Rebilda SC

# CE 0482

Návod na použitie

Rebilda SC je, samotvrdnúci, vysoko rtg-opákny, fluoridy obsahujúci tekutý kompozit pre pahýľovú nadstavbu, s veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami.

Rebilda SC v svetlomodrej kontrastnej farbe zviditeľňuje preparačné okraje, v dentínovej farbe je na použitie pri translucentných zubných náhradách. Vysoká väzba k zubnej substancii sa dosahuje použitím svetlomtuhnúceho dentínového/sklovinového adhezíva Solobond Plus. Solobond Plus použite pri všetkých prácach.

Oblasti použitia:

Pahýľová nadstavba vitálnych a nevitálnych zubov.

Spôsob použitia:

- V blízkosti pulpy vykonajte zodpovedné opatrenia (napr. Calcicur, Calcimol)

# Použitie Solobond Plus

1. Vysušenie

Spracovanie Solobond Plus vyžaduje suchý povrch zuba. Zabráňte

akejkoľvek kontaminácii krvou alebo slinami. Kofferdam je doporučovaný.

2. Leptanie okrajov skloviny

Pokým sú okraje prítomné, naleptajte ich ako obvykle ( pozri návod na

použitie Vococid gélu). Následne leptací gél odsajte a dôkladne vymyte

vodou. Prebytočnú vlhkosť odstráňte (fúkačom). Dentín veľmi     nevysušujte. Cieľom je ľahko vlhký povrch dentínu. Naleptaná sklovina

by mala mať kriedovo bielu/matnú farbu, pokým nemá, tak treba     zopakovať leptanie.

3. Aplikácia Primeru

Primer nadávkujte do miešacej palety a jednorázovým štetcom naneste

na povrch dentínu.

Primer zapracuvávajte 30 sek. do dentínu.

Prebytky primeru odstráňte jednorázovým štetcom a kavitu vysušte

bezolejovým vzduchom.

Pozor: nevyplachujte vodou!

4. Aplikácia adhezíva

Adhezívum nadávkujte do miešacej palety a s novým jednorázovým

štetcom rovnomerne naneste na všetky vypreparované sklovinové     a dentínové plochy. Adhezívum v oblasti primeru 15 sek. dôkladne     vpracuvávajte.

Následne adhezívum so slabym prúdom vzduchu rovnomerne rozdeľte

a s halogénovým svetlom ( Polofil Lux ) 20 sek. polymerizujte.

5. Aplikácia druhej vrstvy adhezíva

Naneste druhú vrstvu adhezíva na sklovinu a dentín, vzduchom     rozdeľte a 20 sek. polymerizujte. Aplikáciou druhej vrstvy adhezíva sa    dosiahne rovnomerná väzba Rebildy SC na zubnú substanciu.

Nevytvrdnutú inhibičnú vrstvu neodstraňujte, ani nekontaminujte,    pretože je veľmi dôležitá pre spojenie s  Rebildou SC.

# Príprava kartuše

Rebilda SC poistnú kartušu nasaďte do VOCO – miešacej pištole (typ 3), alebo použite inú pištoľ s zodpovedajúcim valcom. Technicky podmienene sa vyskytujú malé rozdiely v náplni obidvoch komôr kartuše. Preto po vložení kartuše do miešacej pištole typu 3 odstráňte uzáver a vytláčajte materiál dovtedy, pokým z oboch otvorov kartuše nevyteká materiál rovnomerne. Následne nasaďte miešaciu kanylu typ 6 a pootočením o 900 zaaretujte. Použitím páky vytlačte materiál, ktorý sa pritom automaticky a úplne premieša v správnom pomere.

Po použití miešaciu kanylu nechajte na kartuši, alebo nasaďte uzáver kartuše.

# Použitie materiálu na pahýľovú nadstavbu

Nasaďte matricu okolo vypreparovaného zuba a Rebilda SC aplikujte priamo z poistnej kartuše.

Rebilda SC má dobu spracovania ca.2 min. Asi po 5 min. po vložení do úst pacienta, môže byť nadstavba opracovaná.

Pokým sa použije predpripravená korunka, aplikujte Rebilda SC priamo do korunky. Potom ju nasaďte na vypreparovaný zub a držte tak dlho v správnej pozícii, pokým materiál nevytvrdne.

Upozornenia, bezpečnostné opatrenia :

- Pre úplnú polymerizáciu, zamedzte styku Solobond Plus/ Rebilda SC s fenolovými látkami (napr. eugenol).

- Na dosiahnutie optimálnej väzby používajte výlučne Solobond Plus. Nepoužívajte kyslé, alebo jedno fľaškové adhezíva.

- Pri odtlačkoch alebo zhotovovaní provizórnych koruniek/môstikov pahýlovú nadstavbu izolujte ( poprípade stačí dobré navlhčenie ), aby nedošlo k väzbe s týmito materiálmi.

- Rebilda SC obsahuje diuretándimetakrylát, BIS-GMA, BHT, benzoylperoxid.

Solobond Plus obsahuje BIS-GMA, hydroxyetylmetakrylát, BHT, TEGDMA, fluorid sodný, acetón a organické kyseliny.

Pri známych alergiách na jednotlivé zložky nepoužívať.

- Zabráňte kontaktu s ústnou sliznicou. Pri kontakte Solobond Plus s očami okamžite vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára.

Fyzikálne hodnoty Rebildy SC  zodpovedajú EN 24049/ISO 4049.

Upozornenia ku skladovaniu a použitiu :

Fľašky od Rebilda SC  a Solobond Plus po použití uzatvorte! Skladujte

v chlade. Rebilda SC  a Solobond Plus nevystavujte priamemu

slnečnému, alebo operačnému svetlu.

Skladujte pri teplote do 250C.

Materiál po uplynutí exspiračnej doby nepoužívajte.

Miešacie kanyly nesterilizujte v ultrazvukovom kúpeli.

Obchodné formy:

Intro set modrý:

50g poistná kartuša modrá, 8ml Solobond Plus,

25 miešacích kanýl typ 6, príslušenstvo				Art.-Nr. 1621

Intro set dentín:

50g poistná kartuša dentín, 8ml Solobond Plus,

25 miešacích kanýl typ 6, príslušenstvo				Art.-Nr. 1620

Balenie:

50g poistná kartuša modrá, miešacie kanyly typ 6	           Art.-Nr. 1622

Balenie:

50g poistná kartuša dentín, miešacie kanyly typ 6	           Art.-Nr. 1623

Solobond Plus set

4ml adhezívum, 4ml primer, 5ml striekačka Vococid 	           Art.-Nr. 1044

Miešacie kanyly typ 6, 50 kusov					Art.-Nr. 2185

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa týka použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučné na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrokov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným, v našich dodacích a predajných podmienkach.

VOCO                                  P.O.Box 767                        Tel. +49 4721 719-0

27457 Cuxhaven                  Fax +49 4721 719-109

Germany                             e-mail: info @voco.de

www.voco.de