Solobond Plus

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Solobond Plus  je svetlom tuhnúci univerzálny dvojstupňový väzbový systém, k vytvoreniu trvanlivého spojenia  bez okrajových netesností medzi sklovinou, dentínom a kompozitom. Systém Solobond Plus sa skladá z priméru na kondicionovanie dentínu a adhezíva sprostredkujúceho prilnavosť medzi kondicionovaným dentínom, naleptanou sklovinou a kompozitom. Solobond Plus sa používa aj so svetlom tuhnúcimi, aj s autopolymerizujúcimi kompozitnými materiálmi.

Zloženie:

Primér:	Bis-GMA, TEDMA, voda, acetón

Bond:	Bis-GMA, TEDMA, HEMA, acetón

Oblasť použitelnosti:

Solobond Plus  je vhodný k zhotoveniu výplní všetkých tried z kompozitov a k adhezívnemu upevňovaniu protetických náhrad (koruniek, môstikov, inlejí, onlejí, faziet) kompozitnými cementami.

Použitie:

A).  Priame zhotovenie (opravy) kompozitných výplní

1. Vysušenie

Solobond Plus sa musí aplikovať na suchý povrch zubu. Akákoľvek kontaminácia kavity vlhkosťou, krvou alebo slinami sa musí predom odstrániť. Doporučuje sa používať kofferdam.

2. Preparácia

Kavitu preparujte podľa zásad adhezívnej techniky. Smear layer z povrchu dentínu nesmie byť odstranený. Zabráňte kontaktu silných kyselín (napr. kyseliny fosforečnej, maleinovej a prostriedkov k vyčišteniu kavity, ktoré obsahujú komplexotvorné  látky jako EDTA) s povrchom dentínu.

Oblasti blízke pulpe chráňte vhodnou podložkou na báze hydroxidu vápenatého (napr. Calcicur, Calcimol, Calcimol LC).

3. Naleptanie okraja skloviny

Preparované okraje skloviny naleptajte obvyklým zpôsobom (viď návod k použitiu leptacieho gelu Vococid). Potom leptací gel odsajte a dobre vypláchnite. Kavitu dôkladne vysušte vzduchom (bez oleja).

4. Aplikácia priméru

Primér nadávkujte do miešacej palety a naneste ho na suchý povrch dentínu štetcom na jedno použitir. Primér vtierajte do dentínu po dobu 30 sekúnd. Prebytky priméru odstráňte štetcom a kavitu vysušte prúdom vzduchu (bez oleja).

Pozor!  Neoplachujte vodou!

5. Aplikácia adhezíva

Adhezívum dajte do miešacej palety a naneste novým štětcom na jedno použitie rovnomerne na všetky preparované plochy skloviny a dentínu. Adhezívum potom rozfúkajte slabým prúdom vzduchu a polymerizujte 20 sek. halogenovým svetlom (Polofil Lux). Nevytuhnutú  inhibičnú vrstvu nesmiete odstrániť ani kontaminovať, pretože má dôležitý význam pre spojenie s kompozitom.

Pre pevné spojenie medzi hydrofilným dentínom a hydrofóbnym kompozitom je veľmi dôležité intenzívne vtieranie priméru do smear-layer na povrchu dentínu  (viď  bod 4), a dôkladné preniknutie adhezíva do vrstvy upraveného povrchu dentínu.

6. Kompozitná výplň

Aplikujte výplňový kompozitný materiál (Arabesk) a adaptujte na steny kavity. Kompozitnú výplň vytvárajte po vrstvách a polymerujte po vrstvách a dopracujte na konečnú podobu.

B).  Upevnenie koruniek, môstikov, inlejí, onlejí a faziet

1. Príprava povrchov

Zubné plochy preparujte obvyklým zpôsobôm. Mechanicky odstráňte zbytky cementu, dočasné tmeliace materiály a ochranné laky, pretože Solobond Plus  by v opačnom prípade správne neúčinkoval.

Vnútorné strany výrobkov určených k upevneniu pripravte podľa pokynov výrobcu (opieskovaním, silanizáciou apod.). Zabráňte akejkoľvek kontaminácii povrchov.

2. Naleptanie okrajov skloviny, aplikácia priméru a             adhezíva

Postupujte podľa bodov  A 1) -  A 4).

U veľmi dobre priliehajúcich náhrad dbajte na to, aby adhezívum nebolo v žiadnej oblasti zubného povrchu vytvrdené v príliš silnej vrstve.

3. Cementovanie

Pri nasadzovaní protetického výrobku môžu byť použité tmeliace cementy z kompozít vytvrdzovaných jak chemicky, tak svetlom. Cement spracujte podľa údajov výrobcu a aplikujte ho na protetický výrobok. Prácu nasaďte a upevnite.

Upozornenia, preventívne opatrenia:

Fenolové látky (napr. eugenol) inhibujú polymerizáciu a nesmú sa dostať do styku so Solobond Plus.  Dočasné upevnenie preveďte dočasným cementom bez eugenolu (napr. Provicol/C).

Solobond Plus   obsahuje metakryláty. Pokiaľ je u pacienta na ne známa alergia, upustite od aplikácie Solobond Plus.

Solobond Plus   obsahuje acetón. Omedzte preto na minimum jeho kontakt s tuhnúcimi podložkovými materiálmi na báze hydroxidu vápenatého (nebezpečie čiastočného rozpustenia).

Zabráňte styku Solobond Plus s ústnou sliznicou.

Pri vniknutí Solobond Plus  do očí, premyte oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.

Skladovanie:

Použitelnosť je 18 mesiacov. Po použití nádobky s prípravkom Solobond Plus ihneď uzavrite. Neskladujte pri teplote nad 25(C. Uloženie v chlade (5(C - 8(C) predlužuje dobu použitelnosti. Nevystavujte prípravok priamemu pôsobeniu slnečného svetla. Solobond Plus sa nesmie používať po uplynutí exspirácie.

Dodáva sa:

Set - 4 ml adhezíva a 4 ml priméru v

sklenených fľaštičkách a 5 ml Vococid

v striekačkách z plastu s príslušenstvom	Obj. č. 1044

Doplnkové balenie - 2 x 4 ml priméru	Obj. č. 1048

Doplnkové balenie - 2 x 4 ml adhezíva	Obj. č. 1049

Vococid  -  5 ml v striekačke	Obj. č. 1063

Vococid - 2 x 3 ml	Obj. č. 1066

Naše prípravky sú vyrobené pre použitie v stomatológii. Návody na použitie našich prípravkov alebo naše slovné a písomné pokyny či naše rady sú dávané podľa najlepšieho svedomia a nezáväzne. Naše rady Vás nazbavujú toho, aby ste si overili vhodnosť použitia našich prípravkov pre zamýšlané účely. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami.  Ručíme samozrejme za kvalitu našich výrobkov podľa platných noriem, ako aj  podľa štandardov stanovených v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkách.

65 121 078 / 026