Futurabond

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Futurabond je svetlom tuhnúci Non-Etch-Bond k vytvoreniu trvalého spojenia bez okrajových špár medzi tvrdým zubným tkanivom a  svetlom vytvrdzovaným výplňovým materiálom. Samonaleptávacie dvojzložkové adhezívum dosahuje bez zvláštneho leptania rovnaké väzbové vlastnosti ako prípravky pre Total-Etch. Ako dentínový a sklovinný väzbový prostriedok najnovšej generácie toleruje Futurabond zostatkovú vlhkosť a používa sa k technike „Wet-Bonding“.

Futurabond sa dá univerzálne použíť pre všetky svetlom tuhnúce kompoméry a kompozity.

Zloženie:

Polymethylmethacryláty, camphor quinone, acetón

Rozsah použitia:

Futurabond sa hodí pre priame dostavby svetlom tuhnúcimi preparátmi u všetkých výplňových tried.

Spôsob použitia:

1.	Uloženie za sucha

Na základe neskoršej aplikácie svetlom tuhnúceho výplňového materiálu je žiadúce suché pracovné pole.
Je treba zabrániť akejkoľvek kontaminácii kavity krvou a slinami.

2.	Preparácia

Kavita sa preparuje ako pri adhezívnej výplňovej technike. Kavita sa vyčistí vodou. Prebytočná voda sa odfúkne slabým prúdom vzduchu. Dentín nie je treba silno sušiť. Cieľom je ľahko vlhký povrch dentíinu.

Oblasti blízke pulpe sa chránia vhodnou podložkou na báze kalciumhydroxidu ( Calcicir, Calcimol, Calcimol LC ).

3.	Miešanie

1 kvapka tekutiny A a 1 kvapka B sa na miešacej palete mieša štetcom na jedno použitie asi 5 sekúnd. (vznikne samoleptajúci väzbový prostriedok).

4.	Aplikácia Futurabondu

Adhezívum nenanášať v príliš slabej vrstve na sklovinu/dentín a po dobu 30. sekúnd vmasírovať do zubnej substancie.

5.	Sušenie

Adhezívna vrstva sa najmenej 5 sek. suší prúdom vzduchu.

6.	Osvetlenie

20 sekúnd osvetliť.

7.	Druhá vrstva

Pre dosiahnutie optimálneho väzbového spojenia sa nanesie druhá vrstva a ihneď osuší (najm.5 sek.).

Druhá vrstva sa separátne vytvrdzuje.

Pokyny, upozornenia:

Fenolové zlúčeniny (napr.provizórne materiály obsahujúce eugenol ) ovplyvňujú polymerizáciu a nesmú preto prísť do styku s Futurabond.

Futurabond obsahuje BIS-GMA, diurethandimethacrylat, hydroxyethylmethacrylat, acetón, organické kyseliny.

Nepoužívať, ak je známa alergia.

Zabrániť kontaktu s ústnou sliznicou.

Pri kontakte s očami je treba ich okamžite vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára.

Skladovanie/trvanlivosť:

Po použití ihneď Futurabond pevne uzavrieť. Skladovať do 25 st.C. (skladovanie pri 5 - 8 st.C. predlžuje trvanlivosť). Pre použitie zahriať na izbovú teplotu. Nevystavovať priamemu slnku.

Trvanlivosť 2 roky.

Spôsob dodávok:

Set po 4 ml tekutiny A/B, príslušenstvo	   Obj.č. 1148

Doplnkové balenie po 4 ml tekutiny A/B	   Obj.č. 1149

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 327 089 / 039