### Arabesk

|  | Návod na použitie zodpovedá EN 24049 / ISO 4049 |  |
| --- | --- | --- |

Arabesk je univerzálny, svetlom tuhnúci, roentgenokontrastný jemný hybridný kompozitný výplňový materiál pre frontálny a laterálny úsek chrupu rovnako ako pre inlejovú techniku.

Zloženie:

60 obj.% (= 76,5 váh.%) anorganických plnidiel (mikroplnidlá o veľkosti častíc asi 0,05 µm a plnidlá o veľkosti častíc asi

0,5 - 2 µm), monoméry BIS-GMA, UDMA, TEDMA a pigmenty.

Arabesk je stabilný a vyznačuje sa vysokou stálosťou farieb. Dá sa leštiť do vysokého lesku. Dodáva sa v praktických dávkovacích striekačkách alebo ako Arabesk Caps (Composite-Aplications-System) k priamej aplikácii. Vytvrdzuje sa halogénovým svetlom.

Je k dispozícii v 10 farebných odtieňoch:

červeno-hnedé	A1, A2, A3, A3.5

žlté 	B2, B3, B4 dentín

šedé 	C2, C3 dentín

incizálne	I

Rozsah použitia:

- výplne I, II a V triedy v postrannom úseku, pokiaľ nenesú okluzálne zaťaženie

- rekonštrukcie úrazom poškodených frontálnych zubov

- prekrytie sfarbených frontálnych zubov

- korektúry farby a tvaru na zlepšenie estetiky

- dlahovanie uvolnených frontálnych zubov

- rozšírené pečatenie fisúr na molároch a premolároch

- výplne III, IV a V triedy vo frontálnom úseku

- opravy faziet

- dostavby korunkových pahýľov

- obzvlášť vhodné pre kompozitné inleje

Spracovanie:

Príprava / voľba farby:

Ošetrované zuby vyčistite čistiacou pastou bez fluoridov (napr.: Klint). Venujte pozornosť okluzálnym kontaktným bodom (v postranných úsekoch chrupu), minimálna separácia uľahčí tvarovanie approximálnych bodov kontaktu a zavedenie matrice. Zvoľte farbu. Farebný vzorkovník je zhotovený z originálneho materiálu a zodpovedá farbe už vytvrdenej výplne. K uľahčeniu porovnania s farbou zubu doporučujeme povrch zubu i farebný vzor navlhčiť, voľbu vykonať na dennom svetle a pred aplikáciou anestézie.

Doporučuje sa pracovať s kofferdamom.

Preparácia kavity:

Preparáciu vykonajte zásadne minimálnu podľa pravidiel adhezívnej výplňovej techniky do dosiahnutia zdravého zubného tkaniva (zaoblené skriňkovité kavity), zabráňte vytvoreniu perových okrajov. Pri rozšírenom pečatení fisúr, zvlášť u dočasných zubov, dbajte na špeciálnu preparáciu.

Čistenie / vysušenie:

K vyčisteniu a vysušeniu kavity použite špeciálne prostriedky (napr. Sikko Tim) alebo roztok peroxidu vodíka. Zohľadnite zvláštnosti pri použití adhezív (viď zodpovedajúci návod).

Podložky:

Vo veľmi hlbokých kavitách blízko drene podložte výplň prípravkom s calciumhydroxidom (Calcicur, Calciomol LC). Vzhľadom k uvolňovaniu fluoridov je vhodný skloionomérny cement (Aqua Ionobond, Aqua Cenit, Ionoseal).

Zošikmenie / naleptanie:

K dosiahnutiu optimálneho spojenia Solobond M použite "Total-Etch-Technik" (totálna leptacia technika). Zošikmený okraj skloviny naleptajte najskôr, potom celú kavitu (sklovinu max. asi 30 - 40 sekúnd, dentín max. 15 sek. prípravkom Vococid Gel). Dobu leptania predlžujte (až na 90 sek.) u skloviny fluoridovanej alebo s malým počtom priziem. Nakoniec leptací gél odsajte, 20 sekúnd, oplachujte a nadbytočnú vlhkosť osušte prúdom vzduchu. Dentinová plocha má byť ľahko vlhká (nie suchá). Povrch skloviny kriedovo biely.

Väzbový prostriedok:

Solobond M naneste pomocou Micro Tim alebo štetcom na jedno použitie rovnomerne na všetky preparované plochy skloviny a dentínu. Nechajte asi 30 sek. pôsobiť. Nakoniec Solobond M slabým prúdom vzduchu vyfúknite a polymerizujte halogénovým svetlom (Polofil Lux) 20 sekúnd. Inhibičnú vrstvičku neodstraňujte ani nekontaminujte, pretože je dôležitá pre spojenie s kompozitom. Pri použití iného adhezíva (napr. Solobond Plus) sa riaďte zodpovedajúcim návodom.

Aplikácia-Arabesk:

Zvolený odtieň Arabesk (viď výber farby) aplikujte vhodným nástrojom. Vhodné je použitie translucentných matríc (hladký povrch).

Arabesk Caps:

Kapsle vložiť do otvoru dávkovacej pištole (Caps Applicator), ľahkým stlačením nechať zapadnúť a tiahnuť dopredu. Kapsľu otočiť do žiadaného smeru a sňať čapičku. Pomalým, rovnomerným tlakom na páku pištole aplikovať Arabesk priamo do kavity.

Ďalšie spracovanie:

Výplne o hrúbke cez 2 mm vytvárajte po vrstvách a každú vrstvu vytvrdzujte (asi 40 - 60 sek. halogénovým svetlom, u farieb opáknych t.j. B4 dentín a C3 dentín najmenej 60 sek.). Hĺbka vytvrdenia je podľa farby 2 - 5 mm, u opáknych farieb B4 dentín a C3 dentín pri ožiarení halogénovým svetlom (Polofil Lux) po dobu 60 sek. asi 2 mm. Používajte transparentné pásky a korunky, príp. kolíky. Dávajte pozor na okrajový uzáver. Svetelný zdroj priblížte čo najbližšie k povrchu výplne. Pri väčšom odstupe než 5 mm, počítajte so zníženým vytvrdzovaním do hĺbky vzhľadom k rozptylu svetla. Nedostatočné vytvrdenie vedie k sfarbovaniu, príp. dráždeniu drene až k pulpitickým obtiažiam. Po odstránení matríc môžete ihneď previesť dokončenie a vyleštenie výplne jemnými diamantovými brúskami, leštiacimi kotúčmi, ale za použitia chladenia. Nakoniec výplň alebo i celý zub fluoridujeme prípravkom Bifluorid 12. Arabesk sa dá na základe skúseností použiť pre zhotovenie priamych i nepriamych inlejí. Jeho fyzikálne hodnoty stability sa ešte zlepšia bežným externým (prídavným) vytvrdením. Podrobné pokyny si vyžiadajte u fy. VOCO.

Pokyny:

- Vedľajšie účinky nie sú známe, ale u citlivých osôb nemožno vylúčiť senzibilizáciu.

- Ak nieje možné zaistiť suché pracovné pole alebo nedá sa  dodržať predpísaný pracovný postup, alebo pokiaľ niektoré zložky prípravku spôsobujú alergické reakcie, potom Arabesk nepoužívajte.

- Prípravky obsahujúce eugenol alebo hrebíčkový olej narušujú vytvrdzovanie prípravku Arabesk.

- Kontakt s kationaktívnymi ústnymi vodami rovnako ako s prípravkami pre odstraňovanie zubného plaku a chlórhexidín môže spôsobiť zafarbenie.

Dezinfekcia Caps Applicator (aplikátoru kapslí) a držiaka štetca:

Vykonáva sa pomocou Vocosept Spray alebo Vocosept INS. Obe látky sú účinné i proti HBV / HIV a vhodné aj na dezinfekciu nástrojov.

Skladovanie / doba použiteľnosti:

Uložiť v chlade. Doba použiteľnosti pri izbovej teplote (15 -

20° C) je najmenej 2 roky. Striekačky i väzbový materiál po použití ihneď uzavrite, aby ste zabránili pôsobeniu svetla. Nepoužívajte po uplynutí exspirácie.

Dodáva sa:

Arabesk

Set 7 x 4 g v  striekačkách, farby

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3 a I vrátane

5 ml lept. gélu Vococid, 4 ml Solo-

bond M - svetlom tuhnúci bonding

na sklovinu a dentín a príslušenstvo 	Obj.č. 1338

Triset 3 x 4 g v striekačkách a v farbách

A2, A3, A3.5 vrátane 4 ml Solobond M,

3 ml  Vococid, príslušenstvo	Obj.č. 1337

Doplnkové balenia á 4 g v farbách

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, I, B4 Dentín,

C3 Dentín	  Obj.č. 1339 - 1348

Vzorkovník farieb	Obj.č. 2105

Arabesk Caps:

Set 40 x 0,25 g kapslí v farbách

10 x A3, 10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2,

5 x B3, 5 x C3 a vzorkovník farieb	Obj.č. 1380

Doplnkové balenie 25 x 0,25 g kapsle

v farbách A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,

C2, B4 Dentín, C3 Dentín	 Obj.č. 1381 - 1390

Caps Applicator – balenie	Obj.č. 1379

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 140 088 / 127