Glasiosite

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Glasiosite je univerzálny, svetlom tuhnúci, roentgenkontrastný kompomérny výplňový materiál pre kavity vo frontálnej aj postrannej oblasti. Umožňuje zjednodušenú a rýchlu výplňovú techniku a kombinuje nasadenie voľných fluoridov skloionomérov s fyzikálnou odolnosťou, stálosťou a vysokou estetikou kompozitov.

Glasiosite tuhne halogénovým svetlom (modré svetlo) a používa sa v kombinácii s Futurabond.

Futurabond je univerzálny, samoleptajúci bonding s rovnomerne vysokou adhéziou na sklovinu a dentín.

Zloženie:

Polymethylmethakryláty, Sr-Al-F-silikáty, tinuvín

Indikácie:

-	výplne mliečnych zubov

-	výplne triedy V (kaz krčku, erózie koreňa zubu, klínové
	defekty

-	fazetovanie zafarbených predných zubov

-	výplne triedy III

-	dočasné výplne triedy I a II

-	rozšírené pečatenie

Kontraindikácie:

- pokiaľ nie je možné pracovať za sucha, alebo pri alergii na

zložky (methacryláty, amíny)

- Glasiosite je kontraindikovaný pre prieme aj nepriame

prekrytie drene,  rovnako ako pre trvalé výplne na zuboch      druhej dentície, zvlášť zaťažených okluziou.

Spracovanie:

Príprava/ voľba farby:

Ošetrované zuby je treba vyčistiť pastou bez fluoridov (napr. Klint).

K výberu farieb slúži vzorkovník z originálneho materiálu (zodpovedá vytuhnutej výplni), ktorý porovnáme s vyčisteným neanestezovaným zubom (vzorkovník aj zub navlhčit, farbu       vybrať pri dennom svetle).

Postarať sa o suché prostredie.

Preparácia kavity:

Zásadne by sa mala previesť minimálna preparácia (adhezívna výplňová technika) so zachovaním zdravého zubného tkaniva (zabrániť nerovným okrajom). Dodržať zvláštne formy preparácie pri rozšírenom pečatení u mliečnych zubov.

Zubné defekty na krčkoch bez kazu sa nepreparujú. Vyčistiť ich čistiacou pastou príp. gumovým kalíškom alebo rotačnou kefkou.

Čistenie:

-	všetky zbytky odstrániť z kavity pomocou vodného spreja
-	po vyčistení zabrániť kontaminácii s krvou a slinami 
-	vyfúknuť vzduchovou pištolou prebytočnú vodu, ale dentín 
	nepresušiť, cieľom je vlhký, nie však mokrý povrch 
	dentínu (wet bonding).

Ochrana pulpy:

V oblasti blízko pulpy aplikovať podložku z kalciumhydroxidu (Calcicur,Calcimol, Calcimol LC).

Použitie Futurabond:

- 1 kvapka tekutiny A  a 1 kvapka B sa zmieša na miešacej

palete jednoúčelovým štetcom.

-	namiešaný Futurabond naniesť na sklovinu a dentín a 
	30 sek.vmasírovať do substancie zubu.

-	Futurabond vysušiť vzduchom bez oleja (najm. 5 sek.)
-	20 sek.vytvrdzovať svetlom

-	naniesť druhú vrstvu Futurabond a ihneď vysušiť / najm.
	5 sek.)

Dôležité: druhá vrstva sa svetlom nevytvrdzuje!

Aplikácia Glasiosite:

Výplne aplikovať po vrstvách do hrúbky 2 mm a vytvrdzovať. Každú vrstvu 40 sek. hal. svetlom (Polofil Lux). Používať transparentné pásky príp. svetelné kolíky. Dbať na dobrý okrajový uzáver.

Okienko svetelného zdroja priblížiť čo najviac objektu. Vzdialenosť väčšia ako 5 mm negatívne ovplyvňuje vytvrdzovanie. Nedostatočné vytvrdenie môže viesť k sfarbeniu a pulpitickým potiažam.

Vypracovanie a leštenie treba previesť bezprostredne, avšak s chladením po odstránení pomocných prostriedkov (napr. veľmi jemnými diamantovanými brúskami a leštiacími kotúčmi). Záverom fluoridovať okraj výplne, najlepšie celý zub s Bifluorid 12.

Pokyny:

-	Glasiosite obsahuje BIS-GMA, diurethanmethacrylát,
	TEGDMA, BHT, u osôb precitlivelých nepoužívať.

-	Eugenol a preparáty obsahujúce hrebíčkový olej vedú k 
	poruchám vytvrdzovania výplňovej hmoty. Nepoužívať preto 
	zinkoxideugenolové cementy.

- V kontakte s kationickými ústnymi vodami a elevátormi

plaku sa možu výplne zafarbovať.

Skladovanie/trvanlivosť:

Skladovať pri izbovej teplote (15 - 25 st.C.). Striekačky a fľaštičky s bondingom ihneď uzavrieť, zabrániť účinku svetla a zriedeniu roztoku.

Trvanlivosť 3 roky.

Spôsob dodávok:

Glasiosite v striekačkách

Set 7 x 4 g vo farbách A1, A2, A3, A3.5, A4, B3,

C2; 2 x 4 ml Futurabond svetlom tuhnúceho

Non-Etch-Bond a príslušenstvo	Obj.č. 1580

Triset 3 x 4 g  vo farbách A3, A3.5, A4; 2 x 4 ml

Futurabond svetlom tuhnúceho Non-Etch-

Bond a príslušenstvo	Obj.č. 1581

Doplnkové balenia po 4 g vo farbách A1, A2, A3,

A3.5, A4, B3, C2	  Obj.č. 1582 - 1588

farebný vzorkovník	Obj.č. 2101

Glasiosite Caps

Set 40 x 0,25 g  kapslí vo farbách, 10 x A3, 10 x A4,

5 x A2, 5 x A3.5, 5 x B3, 5 x C2; 2 x 4 ml

Futurabond svetlom tuhnúceho Non-Etch-Bond a príslušenstvo	Obj.č. 1600

Doplnkové balenia 25 x 0,25 g kapslí vo farbách

A2, A3, A3.5, A4, B3, C2	  Obj.č. 1601 - 1606

Caps Applicator	Obj.č. 1379

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 326 089 / 039