Argion

|  | Návod na použitie zodpovedá EN 29917/ISO 9917/1994 |  |
| --- | --- | --- |

Argion - skloionomérny, striebrom spevnený výplňový cement s chemickou väzbou na zubnú sklovinu a dentín.

Zloženie:

Silikáty, polyakrylová kyselina, striebro v prášku, pomocné látky.

Rozsah použitia:

Dostavba dočasných zubov, výplne dočasných molárov, podložky pod amalgám.

Spôsob použitia:

Argion svojou priľnavosťou vytvára retenciu a zabraňuje tvorbe okrajových spár.

Podbiehavé miesta a zárezy dodávajú výplni dodatočnú väzbu. Hrúbka výplne by nemala byť menšia než 1 mm. Kavitu vyčistite (napr. 3% peroxidom vodíka), dôkladne vypláchnite vodou a vysušte teplým vzduchom. Ak je zostatková vrstva dentínu nad pulpou menšia ako 1,5 mm, prekryte túto oblasť prípravkom s calciumhydroxidom (napr. Calcicur, Calcimol, Calcimol LC), aby sa zabránilo dráždeniu.  Argion miešajte len s vodou. Prášok pred použitím pretrepte. Argion aplikujte pri izbovej teplote  (19 - 23°C), pri vyššej teplote ho miešajte na chladenej sklenenej podložke. Argion prášok dajte na miešaciu doštičku a po častiach vmiešajte do vody. Na zarovnanú odmerku prášku dajte 1 kvapku vody (hmotnostný pomer prášku a vody je 7:1). Pri dávkovaní vody držte fľaštičku kolmo. Kovová kanyla má presahovať asi o 2 - 3 mm. Kvapku, ktorá sa objavila pri preklopení nepoužívajte.

K miešaniu použite pevnú plastovú špachtľu (alebo z iného materiálu, ktorý sa neodiera), miešaciu podložku najlepšie zo skla alebo materiálu nenasávajúceho vodu. Najskôr primiešajte väčšie, potom ďalšie malé dávky.

| doba miešania | doba spracovania | doba tuhnutia |
| --- | --- | --- |

0	50 - 60  sek.	2 - 3 min.	   4 - 5 min.

Miešanie nemá prekročiť 1 min. Argion je potom asi 2 min spracovateľný. Po nanesení do kavity tuhne počas 2 - 3 minút. Pri nanášaní do kavity musí byť pracovné pole suché (používať kofferdam).

Podložky sa môžu po stuhnutí  (po 4 - 6 min.) opatrne opracovať. Výplne by mali mať hrúbku najmenej 1 mm. Vyvarujte sa tenkým okrajom, prípadne voľte konvenčnú preparáciu. Počas tuhnutia prijíma Argion vlhkosť. Pokiaľ je to možné, chráňte pracovné pole matricou, prípadne ochranným lakom (Final Varnish). Veľké prebytky ihneď odstráňte, po sňatí matrice použite ochranu výplne pomocou laku (Final Varnish).  Konečné opracovanie flexibilnými leštiacimi kotúčmi vykonajte najskôr po 15 minútach. Najlepších výsledkov dosiahnete s opracovaním až po 24 hodinách.

Doplňujúce pokyny:

Nádobu s práškom ihneď po použití uzavrite, tým predídete zvlhnutiu a tým i predčasnému stuhnutiu.

Upozornenie:

Pri tenkej vrstve dentínu sa nedá vylúčiť dráždenie pulpy, ani vylúčiť nežiadúce reakcie u vnímavých pacientov.

Skladovanie/doba použiteľnosti:

Použiteľnosť 36 mesiacov. Skladujte v dobre uzatvorenej nádobke, v suchu a pri izbovej teplote. Po uplynutí exspirácie nepoužívajte.

Dodáva sa:

V 15 g prášku s fľaštičkou na dávkovanie kvapiek. Obj. č. 1176

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 161 078 / 026