Ufi Gel hard

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Ufi  Gel hard je za studena tuhnúci, trvale tvrdý materiál na báze polymetakrylátov na rebázu snímateľných zubných náhrad. Dá se ľahko a rýchlo použiť jak na priamu, tak na nepriamu rebázu. Tekutina Ufi Gel hard neobsahuje methylmetakrylát. Tým sa výrazne znížilo riziko vzniku alergických a iných podráždení ústnej sliznice. Set obsahuje naviac kondicionér pre trvalé a pevné spojenie.

Zloženie:

methakryláty (HEDMA, HEMA), silikátové plnidlá, systém katalyzátoru, rozpúštadlo

Rozsah použitia:

-	Tvrdé, pevné podloženie čiastočných a celkových zubných
	náhrad na zlepšenie ich funkcie

-	na predĺženie okrajov snímacích náhrad

Použitie:

1.	Príprava protézy

Previsť kontrolu okluzie a prípadné korektúry. Protézu dobre vyčistiť kefkou a vysušiť. Všetky miesta na podloženie vrátane bukálnych a labiálnych okrajov drsniť vhodnou frézou.

Tie časti protézy, ktoré nemajú prísť do styku s Ufi Gel hard (napr. umelé zuby, labiálne a bukálne plochy okrem plôch zdrsnených), izolovať napr. vazelínou.

Čiastočné sponové náhrady, zásuvné spoje, spony a pod. je treba odblokovať silikonom (ľahko tečúcim) alebo ľahko taviteľným voskom.

2.	Nanesenie kondicionéru

Kondicionér sa nanesie priloženým štetcom na všetky  plochy, ktoré sa majú pokryť a nechajú sa na vzduchu uschnúť (asi 30 sek.).Pritom sa najskôr potrú labiálne a potom bukálne plochy, potom bázu protézy.

Kondicionér účinkuje po nanesení asi 10 min.

Upozornenie: Fľašku s kondicionérom po použití  ihneď uzavrieť, vyprcháva.

Štetec vyčistiť napr. alkoholom.

3.	Dávkovanie a miešanie

Pred prvým použitím vymeniť transportný uzáver za uzáver s pipetou.

Ufi Gel hard sa mieša v pomere 1 ml tekutiny k 3 ml (asi 
1,8 g) prášku. Zodpovedá 3 dielikom na pipete k jednému dieliku na sklenenej odmerke.

2  čiark.diely tekutiny : 1 čiark.diely prášku  /viď.obr.v nem/angl. návodu/

Hustešia konzistencia napr. k predĺženiu okrajov protézy sa dosiahne zvýšením podielu prášku.

Tekutina se odoberie pipetou a vloží do miešacieho kelímku.

Prášok  sa krátko protrepe a vsype do skleneného valca. Pre presné dávkovanie je treba poklepať na okraj a tak vznikne hladká plocha prášku. Prášok sa vsype do tekutiny a po dobu 10 sek. sa opatrne mieša špachtlou z umelej hmoty do homogénnej konzistencie. Prípadné bublinky sa poklepaním uvoľnia. K dosiahnutiu vhodnej konzistencie ku spracovaniu nechať (asi 1,5 min. od začiatku miešania) odstáť.

4.	Aplikace Ufi Gel hard

Materiál pomocou plastovej špachtle rovnomerne rozložiť na pripravené okraje náhrady a/alebo bázu, zabrániť prebytku materiálu príp. ho odstrániť vhodným nástrojom.

Reponovať protézu a v zkusovom postavení 1 min. pod ľahkým tlakom nechať materiál účinkovať. Nakoniec asi po 2 min. vykonávať funkčné žuvacie a hltacie pohyby.

Pri podkladaní hornej protézy, dávať pozor na odtekajúci materiál v priestore hltanu, hlavne na prechode medzi tvrdým a mäkkým podnebím (A-línia).

4.1	Čiastočné a celkové náhrady s podbiehavými miestami

5 min. od začiatku miešania odobrať protézu a včas odstrániť prebytky sklapelom alebo nožkničkami. Potom protézu opäť vložiť do úst na prevedenie kontroly záhryzu a asi 2 - 3 min. nechať vytvrdnúť. Pokiaľ by reponovanie náhrady nebolo potrebné, môže následovať vytuhnutie v teplej vode, napr. v tlakovom hrnci pri cca 40 st.C. Neponechávať vytuhnúť na vzduchu, pretože kyslík negatívne ovplyvňuje tuhnutie povrchovej vrstvy.

4.2	Celkové náhrady bez podbiehavých miests

Prebytočný materiál sa dá odstrániť intra aj extraorálne pred skončením polymerizácie.

Intraorálne: Vhodným nástrojom 5 min. po začiatku miešania. Náhradu potom pre úplné vytvrdnutie Ufi Gel hard ponechať dalšie 2 - 3 minúty v ústach.

Extraorálne: viď bod.4.1

5.	Vypracovanie

Podložená náhrada sa dá vypracovať bežnými nástrojmi (tvrdokovové frézy, gumovými kotúčmi, kalíškami).

začiatok	náhradu vložiť	náhradu príp.vybrať	náhradu vložiť	náhradu

miešania	do úst		do úst	vybrať

| Miešať a aplikovat | nechať pôsobiť tlak | funkčné pohyby | odstrániť prebytky | vtuhnúť | opracovať, vyleštiť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0	   2	   3	   5	6,5	  8,5	9,5

min.

|  | extraorálne |  | intraorálne |  | intra-alebo extraorálne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pokyny, upozornenia:

-	Ufi Gel hard - kondicionér a tekutina sú horľavé, chrániť 
	pred ohňom

-	tekutinu a kondicionér dobre uzatvárať, ukladať  v stoji
-	zabrániť kontaktu kože s kondicionérom a 	tekutinou.

Prípadne dobre umyť vodou.

-	pri kontaktu s očami, oči vypláchnuť vodou a vyhľadať 
	lekára

-	pri známej citlivosti na dimethakrylát, amín, 
	hydroxyethylmethakrylát a benzoylperoxid nepoužívať

-	časové údaje sa vzťahujú na izbovú teplotu 25 st.C a  
34,5 st.C v ústach. Nižšie teploty spomalujú, vyššie urýchľujú polymerizáciu

-	príliš zdĺhavé a mohutné miešanie môže viesť k vmiešaniu 
	vzduchu a nerovnomernej konzistencii, čo spôsobuje 
	zdrsnenie povrchu

-	skladovať medzi 15 - 25 st.C.

-	trvanlivosť 30 mesiacov

Pokyny na čistenie

Náhrady rebázované s Ufi Gel hard sa čistia bežnými 
prostriedkami a obvyklým zpôsobom.

Platí to pre domáce a profesionálne čistenie.

Spôsob dodávok:

Set 60 g prášku, 40 ml tekutiny, 20 ml kondicionér,

príslušenstvo	   Obj.č. 2210

Doplnkové balenie 60 g prášku	   Obj.č. 2211

Doplnkové balenie 40 ml tekutiny	   Obj.č. 2212

Doplnkové balenie 20 ml kondicionér	   Obj.č. 2213

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 324 109 / 019