______________________________________________

Návod na použití

Kovy pro skeletové náhrady    .

SHERALIT-GRANULAT, SHERALIT-CYLINDRA, SHERALIT-ROYAL

Indikace

Zhotovování skeletových snímacích náhrad ve stomatologii, zařazených do medicínských výrobků tř. 1 pro zhotovování stomatologických náhrad.

Zpracování

- Nepoužívejte žádné pomocné tavidlo nebo prášek

- Slitinu (kov) zahřívejte tak dlouho, až se v licím kelímku roztaví. Po tomto časovém bodě počkejte ještě cca. 1- 4 sekundy a poté odlijte

- Tavení plamenem: postupujte jako u bodu B.

- Chlazení:

Po odlití mufly položte licím otvorem směrem dolů.

Zhruba cca.15min nechte ochladit na vzduchu (odlitý kužel kovu musí být tmavý) a potom nejprve ponořte mufly do studené vody.

Nejlepší vlastnosti slitiny jsou dosaženy, když je mufle ponechaná chladnout na pokojovou teplotu.

SHERALIT  slitiny pro skeletové náhrady jsou vyráběny podle DIN 13912 a odpovídají všem podmínkám a standardům jako jsou např.  ADA, ISO, DIS 6871  jako „kovy , které neobsahují Nickl, Berylium a Galium“

Záruka

Shera je certifikovaná podle ISO 9001 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.