INTERVEST K+B SPEED

Návod k použití

Fosfátová zatmelovací hmota pro rychlé i klasické vypalování.

Mísící poměr prášek/tekutina:	160g (1 sáček)/40 ml tekutiny

Vyšší koncentrace EXPASOLu má za následek větší expanzi.

Větší korunky: při zatmelování větších korunek  snižte koncentraci EXPASOLu.

- Hustší směs = větší expanze

- Mísení většího množství 	-5% EXPASOL

- Méně tekutiny (hustší směs)	-5% EXPASOL

- Více tekutiny (řidší směs)	+5% EXPASOL

- Při zatmelování do kroužky č. 9 použijte vždy dvě vrstvy keramického pásku.

- Směs míchejte po dobu nejméně dvou minut, aby byla řádně rozmísena a povrch odlitku byl hladký. Uvedenou minimální dobou míchání je rovněž zajištěna správná chemická reakce.

Rychlé vypalování – důležité poznámky

- Zdrsněte povrch kroužku a kroužek umístěte do vypalovací pece licím otvorem dolů. Kroužek se nesmí dotýkat dna ani stěn komory pece.

- Kroužek umístěte až po 15 – 20 minutách do pece, která je vyhřáta na konečnou teplotu.

- Konečnou teplotu udržujte po dobu nejméně 60 minut.

- Po vložení kroužku ponechte dvířka vypalovací komory 10 minut uzavřená.

Klasické vypalování: Jestliže nevložíte kroužek do pece po 15-20 minutách, můžete vypalovat klasickou metodou.

Pece s manuálním ovládáním:

Kroužek vložte do chladné pece a vyhřívejte až na teplotu 270°C. Tuto teplotu udržujte po dobu 45-60 minut.

Vyhřejte na konečnou teplotu a tu udržujte po dobu 30-60 minut.

Pece s elektronickým regulátorem:

POZOR!

Všechny ústní, písemné nebo praktické instrukce a naše návody k použití jsou sdělovány a vytvořeny na základě našich vlastních zkušeností a testů a  je třeba je považovat za standardní hodnoty.

Náš výrobek je předmětem dalšího vývoje, proto si vyhrazujeme právo na případnou změnu složení.