MOLDAVEST FUTURA

Návod k použití

Bezgrafitová fosfátová velmi přesná zatmelovací hmota pro rychlé i konvenční vypalování určená pro korunky a můstky z drahokovových slitin.

| Skladování | Prášek uchovávejte na chladném, suchém místě |  |  |  | Neskladujte míchací tekutinu za teploty nižší než 5°C, protože je citlivá na nízkou teplotu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní teplota | Asi 22°C (pokojová teplota) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mísící poměr | 100 g prášku – 22 ml tekutiny 60g prášku – 13 ml tekutiny |  |  |  | Mísící poměr pro 160 g sáček: 160 g prášku, 35 ml tekutiny |  |  |  |  |  |  |
| Koncentrace tekutiny BS liquid 2 (příklady) | Koncentrace pro 1000 ml tekutiny: Koncentrace koncentrát (ml) destilovaná voda (ml) 50 % 500 500 65 % 650 350 75 % 750 250 95 % 950 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncentrace |  | Sáček 1×160 g |  |  |  |  | Sáček 2×160 g |  | Sáček 3×160 g |  |  |
|  | Koncentrace (%) | Tekutina (ml) |  | Dest. voda (ml) |  |  | Tekutina (ml) | Dest. voda (ml) | Tekutina (ml) |  | Dest. voda (ml) |
|  | 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 | 35 33 32 30 28 26 25 23 21 19 17,5 16 14 |  | - 2 3 5 7 9 10 12 14 16 17,5 19 21 |  |  | 70 66 64 60 56 52 50 46 42 38 35 32 28 | - 4 6 10 14 18 20 24 28 32 35 38 42 | 105 99 96 90 84 78 75 69 63 57 52,5 48 42 |  | - 6 9 15 21 27 30 36 42 48 52,5 57 63 |
| Expanze | Kontrola expanze (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slitina |  | Slitiny s vysokým obsahem zlata, univerzální slitiny |  |  | Slitiny se sníženým obsahem zlata, univerzální slitiny |  | Slitiny s vysokým obsahem zlata pro keramiku |  | Slitiny se sníženým obsahem zlata pro keramiku |  |
|  | Indikace Modelový materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. inleje, onleje, částečné korunky– vosk |  | 40 – 55 |  |  | 40 – 55 |  |  |  |  |  |
|  | 2. korunky a můstky - vosk |  | 65 – 75 |  |  | 65 – 75 |  | 80 – 90 |  | 80 – 90 |  |
|  | 3. kapničky – modelová pryskyřice |  | 70 – 80 |  |  | 70 – 80 |  | 85 – 95 |  | 85 – 95 |  |
|  | 4. Moldavest futura Extra-Liquid je použitelný i pro teleskopické a kónické korunky. Míchací podíl: 100 g prášku – 22 ml tekutiny / Prosím označte si štítek lahve pro přehled o expanzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pro zvýšení expanze lze použít mísící tekutinu Special BS liquid 3.

Tyto údaje byly získány na základě našeho vývoje a výzkumu a mohou se individuálně lišit.

| Ruční míchání |  |  | Zatmelovací hmotu míchejte lopatkou, dokud nebude prášek zcela promísen s tekutinou. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Míchání ve vakuové míchačce | 60 vteřin |  | Vložte do vakuové míchačky, na 15 vteřin zapněte vakuum bez míchání. Poté míchejte 60 vteřin pod vakuem. Pravidelně kontrolujte správnou funkci vakua/míchadla. Nesprávné vakuum způsobuje nepřesnosti a bublinky na odlitku. |  |  |  |  |  |
| Pracovní doba | Asi 7 minut při 22°C (pokojová teplota) |  | Pracovní doba závisí na pokojové teplotě. Teplo zkracuje pracovní dobu. |  |  |  |  |  |
| Použití licích kroužků | Používejte pouze ocelové kroužky |  | Pro kroužky X1 a X3 doporučujeme pouze 1 vrstvu pásky, pro kroužky X6 a X9 2 vrstvy. |  |  |  |  |  |
| Zatmelování | Kroužek vyplňte zatmelovací hmotou za použití vibrátoru. Vyvarujte se nadměrných vibrací, aby nedošlo k tvorbě bublinek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění kroužků do vypalovací pece | Kroužky vložte do pece 20 minut po počátku míchání. Zdrsněte povrch před umístěním do vypalovací pece. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychlé vypalování | Typ slitiny | Výchozí teplota (°C) |  | Konečná teplota (°C) | Držení teploty (min) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
|  | Slitiny s vysokým obsahem zlata | 700 – 750 |  | Max. 750 | 30 | 40 | 45 | 60 |
|  | Univerzální slitiny s vysokým obsahem zlata | 700 – 800 |  | Max. 800 | 30 | 40 | 45 | 60 |
|  | Slitiny se sníženým obsahem zlata | 700 – 750 |  | Max. 750 | 30 | 40 | 45 | 60 |
|  | Univerzální slitiny se sníženým obsahem zlata | 700 – 800 |  | Max. 800 | 30 | 40 | 45 | 60 |
|  | Slitiny s vysokým obsahem zlata pro keramiku | 850 |  | Max.950** | 30 | 40 | 45 | 60* |
|  | Slitiny se sníženým obsahem zlata pro keramiku | 850 |  | Max.950** | 30 | 40 | 45 | 60* |
|  | Držení teploty by mělo být prodlouženo, pokud je současně vypalováno více kroužků. * Není vhodné pro kroužky X9. ** Konečná teplota může být zvýšena až na 950°C, pokud se vyskytnou problémy s kapničkami. Nedávejte formu do pece při teplotě 950°C, ale raději při 850°C, poté zahřívejte na konečnou teplotu po 10°C za minutu. |  |  |  |  |  |  |  |

| Konvenční vypalování | Program | Teplota | Nárůst teploty (°C/min) | Držení teploty (min) V závislosti na velikosti kroužku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 | X3 | X6 | X9 |
|  | 1 | Asi 23°C – 270°C | 8 | 30 | 40 | 45 | 50 |
|  | 2 | 270°C – 580°C | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 3 | 580°C – konečná teplota (max. 950°C) | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Bezpečnostní pokyny:

Nikdy neotvírejte pec během vypalování vosku.

Zatmelovací hmota obsahuje křemík, nevdechujte prach. Nebezpečí onemocnění plic.

Při práci doporučujeme nosit ochrannou roušku.

Zabraňte uvolňování prachu při otvírání sáčku a plnění míchací nádoby.

Než prázdný sáček zmačkáte, vypláchněte jej vodou.

Před otíráním prachu z pracovní plochy jej vždy předem zvlhčete.

Po odlití zchlaďte formu ve vodě a ponechte ji tam tak dlouho, dokud nebude zatmelovací hmota zcela provlhčena. Při vyjímání odlitku tak nebude vznikat prach.

Při pískování použijte odsávání s jemným filtrem.