Castorit Super C

OBECNÉ INFORMACE

Castorit Super C je vysoce expanzní zatmelovací hmota, která neobsahuje ani sádru, ani grafit. 
Je vhodná pro:

Co-Cr slitiny bez drahých kovů

Ni-Cr slitiny bez drahých kovů

slitiny na korunky a můstky bez drahých kovů

Castorit Super C se míchá výhradně s mísící kapalinou Castorit Super C.

Varování:

Zatmelovací hmota obsahuje křemenitou moučku. Zabraňte inhalaci plynu.

Příprava kroužků:

Doporučuje se vyplnit kovové kroužky vložkou (Kra-Vlies), síla 1 mm. 
Dávky obsažené v sáčcích po 60 a 150 gramech jsou určené pro standardní velikosti kroužků.

Mísící kapalina:

Aby se zabránilo chybám při mísení, doporučujeme použít připravené mísící kapaliny, určené vždy pro určitou skupinu slitin. 
Při zvláštních požadavcích na expanzi, jako např. při frikci u vnějšího kónusu se zvyšuje podíl destilované vody o 30 - 40%. 
Zpracovávejte při pokojové teplotě (18 - 22°C).

Mísící poměr:

Sáčky 60g a 150g odpovídají standardním velikostem kroužků, takže je zaručena práce beze ztrát.

60g (1 sáček á 60g) + 13 ml

150g (1 sáček á 150g) + 34 ml

300g (2 sáčky á 150g) + 68 ml

450g (3 sáčky á 150g) + 102 ml

Odmaštění:

Odmašťujeme látkou od firmy Dentaurum Lubrofilm, Ord. No. 112-050, (100 ml) a poté za sucha zatmelujte.

Doba míchání:

Mechanická vakuová míchačka: 60 sekund

Doba zpracování:

Doba zpracování je 4 – 5 min (18 - 22°C). Vysoká teplota mísící kapaliny a vzduchu v místnosti, stejně tak nečisté měřící a mísící nádoby zkracují možnou dobu zpracování.

POZOR! Po vypršení této doby dochází rychle k tuhnutí. Teplota při tuhnutí je cca 60°C.

Doba tuhnutí: 40 min.

POZOR! Kroužky stavíme do pece vždy svisle otvorem dolů.

Předehřátí:

Předehřívací variace pro Castorit Super C

1. Kroužky postavit do studené pece a pec rozehřívat po 5°C za minutu až na 250°C. 
Při 250°C udržet teplotu 60 minut.

Po uplynutí této doby předehřívat konstantně až na konečnou teplotu.

Konečná teplota: 950°C pro slitiny z nedrahých kovů CoCr / NiCr.

Konečnou teplotu udržet 30 min (podle velikosti kroužku). Při víkendovém provozu kroužky okamžitě po ztuhnutí vypálíme při 200°C, minimálně 30 min.

2. „Přesazovací“ technika: Můžeme na ní použít kroužky velikosti:

1 průměr 30 mm

3 průměr 48 mm

6 průměr 65 mm

Po 40 minutách tuhnutí vložíme kroužky do pece předehřáté na 250°C. 
Teplotu zachováme 1 hodinu, pak kroužek „přesadíme“ do pece předehřáté na 500°C. 
60 min čekáme, pak přeneseme kroužek do pece s konečnou teplotou. 
Po 30 min v této teplotě odléváme.

Stupňování expanze:

Dodatečného stupňování maximální expanze o 0,2 – 0,3% lineárně (s mísící kapalinou) dosáhneme následujícím postupem:

kroužky vložíme do studené pece, nahřejeme na 250°C, teplotu zachováme 1 hodinu, necháme ochladit na pokojovou teplotu a opět nahřejeme na konečnou teplotu.

POZOR! Příliš rychlé nahřátí (pod 2 hodiny) může způsobit snížení expanze – příliš úzké odlitky.

Vytmelení:

Kroužky nechat vychladnout podle návodu výrobce slitiny. 
Zatmelovací hmotu vytlačit z kroužku a odlitek očistit pomocí nástrojů a kartáčku.

Mísící kapalina:

Chránit před mrazem. Láhve po odebrání kapaliny okamžitě uzavřete.

POZOR!

Castorit Super C nesmí přijít do styku s nádobkami a lžícemi, které obsahují sádru. 
Používejte separátní mísící nádobky a špachtle.

Balení:

100 x 60g sáček (6 kg)

40 x 150g sáček (6 kg)

Castorit Super kapalina C pro slitiny z nedrahých kovů CoCr, NiCr. (1000 ml)

Na 6 kg prášku je potřeba 1400 ml mísící kapaliny.

Záruční lhůta: 24 měsíců při suchém uskladnění.