MAJOR.BASE 20

Syntetická bazální pryskyřice

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Charakteristika:

Teplem polymerující metakrylátová bazální pryskyřice. Základem je pevná polymerní složka – metylmetakrylátová pryskyřice a kapalná monomerní složka – metylmetakrylátový monomer, jejichž smísením vzniká polymerní hmota na bázi polymetylmetakrylátu. Možnost polymerace různými pracovními postupy. MAJOR.BASE 20 je dodáván v odstínech i, iv, k, kv, m, mv, t.

Vlastnosti:

- Velmi vysoká mechanická odolnost.

- Výborná opracovatelnost.

- Neobsahuje cadmium.

- Možnost využití různých způsobů polymerace.

Indikace:

Pro zhotovení báze celkových a snímacích náhrad, ortodontických aparátů a k opravám, umožňující klasickou i rychlou polymeraci. Zajišťuje dokonalou vazbu s pryskyřičnými zuby.

Kontraindikace:

Použití MAJOR.BASE 20 je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:

Potencionální citlivost na metakrylát zejména u alergiků.

Zpracování:

Mísící poměr:

Objemový - 3 díly prášku / 1 díl tekutiny

Váhový - 33g prášku / 15ml tekutiny

Doba zrání:

Smísený materiál se ponechá v nádobce po dobu cca 10 – 12 minut, dokud nepřestane lepit.

Zpracovatelnost (interval plasticity):

15 - 18 minut – klasický způsob kyvetování v sádrové formě nebo silikonové hmotě ORMALAB 95, nebo případně modelací těsta „ z volné ruky “ (u částečných snímatelných náhrad) s následnou polymerací v tlakovém polymerátoru. (0,6 MPa při 90-110 ºC 10-15minut)

Způsoby polymerace:

Klasická: Kyvetu ponořit do studené vody.

Temperovat do 70ºC během 30 minut

Teplotu udržovat dalších 30 minut.

Zvýšit teplotu na 100ºC během 30 minut.

Udržovat teplotu dalších 30 minut.

Rychlovar: Kyveta se vloží do vařící vody. (100ºC)

Udržovat teplotu 30 minut.

Tento způsob polymerace je vhodný pouze pokud nepřesáhne tloušťka polymerované vrstvy 1 cm.

Varování:

Výrobek je hořlavina 1. třídy nebezpečnosti. Dodržujte bezpečností předpisy.

Skladování:

Skladujte v suchu a temnu při teplotě 5 - 25ºC v dobře uzavřeném obalu.

Balení:

Pulvis 500g

Liquid 250ml

Výrobek odpovídá požadavkům normy ISO 1567:2000 Type 2 – Class 1