# CHARISMA

### Návod k použití

Charisma je světlem polymerující, radioopákní velmi dobře leštitelný kompozitní materiál.

Je kompatibilní se všemi bond-systémy firmy Haereus Kultzer.

Složení:

Charisma je na bázi hmoty BIS-GMA a obsahuje 64% plnidel (Barium aluminium fluorid 0,02-2 mikrony, Siliciumdioxid 0,02-0,07 mikronů)

Aplikace:

- výplně I.-IV. Třídy dle Blacka

- vyrovnání nerovností a zbarvení

- dlahování zubů, poškozených úrazem

- uzavření diastemy

- opravy mléčných zubů

- vyrovnání nerovností u vyvíjejících se zubů (dysplazie skloviny)

Komunikace s jinými materiály:

## Nepoužívejte současně s preparáty, obsahujícími eugenol, mohou narušit polymeraci

Způsob  aplikace:

Před začátkem léčby se doporučuje vyčistit tvrdé zubní tkáně pomocí leštící pasty. Která neobsahuje fluoridy. Je důležité vybrat barvu pomocí vzorníku dokud jsou zuby vlhké.

- preparace kavity se provádí podle zásad preparace na kompozitní výplň. Potom vyčistěte a vysušte.

- před aplikací výplňového materiálu použijte adhesivní systém (Gluma Comfort Bond, Gluma Solid Bond). Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci slinou.

- Třída I-II a V: Vkládejte Charismu do vypreparovaného prostoru po tenkých vrstvách (max. 2 mm) a opatrně na stěny kavity. V případě barevných rozdílů použijte na dobarvení Charisma Opaque colors nebo Effect color.

- Třída III-IV: K usnadnění aplikace mohou být barevné tekutiny rozředěny s Gluma Solid Bondem S  na míchací destičce a aplikovány pomocí kartáčku nebo jiného prostředku.

Varování:

Barvy Effect Color nejsou odolné vůči abrazi a musí být přidány vrstvy odpovídající kompozitu Charisma.

- Polymerace Charismy v tenkých vrstvách (max. 2 mm). Po dobu polymerace vytváří disperzní vrstva konečný tvar, který zůstává. Slouží jako spojení s následnou kompozitní vrstvou.

- Po ukončení polymerace lze Charismu okamžitě přibrousit a leštit. Na konečné broušení je možné použít diamantové brousky, ohebné disky, leštit se dá kartáčky, pomocí silikonových hmot. Během dostavby by mělo být světlo dočasně odstraněno z pracovního prostoru, aby nedošlo k nechtěné polymeraci výplně.

Vedlejší účinky:

Přímý kontakt v oblasti dentinu, blízko dřeně může zapříčinit místní podráždění. Pokud je to nutné, chraňte dřeň vhodnými prostředky. Chraňte oči a kůži. Pokud se Charisma dostane do oka, pořádně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem. Charisma obsahuje metakryláty, které mohou způsobit kožní alergie, speciálně u citlivých pacientů. V případě zjištěné alergie na pryskyřice, nepoužívejte!

Další opatření:

V případě přímého kontaktu s dentinem, který je přilehlý ke dřeni, podráždění nemůže být vyloučeno. V tomto případě musí být dentin pokryt kalcium hydrátem po celé  kavitě. Nepoužívejte společně s preparáty, které obsahují eugenol, protože může narušit léčbu.

Polymerace:

Viz tabulka

Důležité upozornění pro polymeraci:

Kvalitní polymerace dosáhnete jen pomocí dobře vyčištěné polymerační lampy. Kromě toho je důležité, aby kužel emisního světla dopadal přímo na ošetřované místo.

Broušení, leštění:

Na broušení je nejvhodnější použít diamantové brousky. K leštění jsou vhodné leštící pásky, nebo silikonové leštičky s leštící pastou.

Technika Inlay a Onlay:

Charisma je vhodná pro nepřímé použití v laboratoři. Prostudujte řádně instrukce k Inlay/Onlay metodě, přiložené ke každému balení.

Skladovací podmínky:

Nepoužívejte po vypršení exspirace. Po aplikaci materiálu z tuby pootočte píst asi o čtvrtinu. Udržujte tubu uzavřenou, chraňte před přímým sluncem v teplotě do 25°C. Skladujte mimo dosah dětí.

Barevné odstíny:

A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, DB, OA2, OA3, OA3,5, OB2, Incise, SL, SLO, SLT, YB

Obsah balení:

Jednotlivé tuby kompozit adhezívním systémem a barevným klíčem