TWINLOOK CEMENT

návod k použití

Twinlook cement

Samo a světlem polymerující radioopákní adhesivní cement pro upevnění nepřímých náhrad. Za účelem snadného odstranění přebytků  má Twinlook cement žlutou barvu, po ukončení polymerace získá transparentní barvu.

Složení:

- monomer (Bis-GMA-                    TEGDMA)

- výplňové materiály (Ba-Al-B-Si           SiO2)

celkový obsah anorganických výplňových materiálů

báze 74,5%          katalyzátor 78%

Indikace:

Pro upevňování nepřímo zhotovených náhrad (inlay, onlay, korunky) zhotovených z keramiky, kompozita a Polyglassu.

Klinický postup:

Doporučuje se používat coffer dam. Po ukončení dostavby očistěte opatrně a zabraňte styku se slinami. Předběžná úprava povrchu zubu závisí na typu náhrady:

- Keramické inleje:

  - zdrsněte leptanou plochu opískováním (50 mikrometrů Al2O3)

  - použijte vhodné hydrosilikonové leptací činidlo (např. Silicoup)

- Kompozitní a Polyglass inleje

  - zdrsněte leptanou plochu diamantovým brouskem nebo opískujte

  - vyčistěte plochu 70% alkoholovým roztokem a usušte stlačeným vzduchem

Preparace povrchu zuboviny:

Po odstranění dočasné výplně, musí být povrch čistý

CEMENT

- rozmíchejte Twinlook bázi a pastu v poměru 1:1a aplikujte na leptané místo

- vložte výplň pomocí lehkého tlaku

- zbytky okamžitě odstraňte špachtlí

- použijte izolační gel před polymerací, aby nedošlo ke vstupu vzduchu, zlepší se tím mechanická odolnost v oblasti spojení

- zpolymerujte

- zpolymerované přebytky zahlaďte pružnými disky a brousícími páskami

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte spolu s eugenolem. Chraňte před přímým sluncem. Braňte styku s kůží. Uchovejte v chladničce.

Silicoup

Silanovací přípravek

Složení:

Silicoup A obsahuje etyl acetát alkohol

Silicoup B metacryl oxypropyl trimetoxylan

Použití:

Silanovací adhesivum pro upevňování keramických náhrad v kombinaci s kompozitním adhesivním cementem (Twinlook Cement)

Příprava roztoku:

Silicoup se skládá ze dvou složek A a B. Obě složky řádně promíchejte.

Tento roztok má omezenou dobu použitelnosti a to zhruba 1 týden. Skladujte ho v uzavřené nádobě.

Pracovní postup:

Zdrsněte povrch pískováním (v laboratoři) nebo brouskem a očistěte. Naneste roztok A+B a vysušte.

Potom naneste tenkou vrstvu bondu (Adhesive Bond II, Solid Bond C) a usušte stlačeným vzduchem. Nepolymerujte!

Bezpečnostní opatření:

Hořlavina! Skladujte v dobře větratelné, chladné místnosti, nepoužívejte po uplynutí exspirace.

Denthesive II

Adhesive Bond II

Světlem polymerující vazebný systém.

Systém obsahuje:

1 stříkačku báze 4g

1stříkačku katalyzátoru 4g

1 stříkačku Gluma Etch 2,5ml

4,5ml Silicoup A

0,3ml Silicoup B

Denthesive II

Adhesive Bond II

příslušenství