ADHESOR FINE

zinkfosfátový cement

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:   
pulvis: Zinc oxide, magnesium oxide, aluminium trihydroxide, boron trioxide                       
liquid: Phosphoric acid, aluminium hydroxide, distilled water

Charakteristika: 
Modifikovaný zinkfosfátový cement, jehož jemné zrnění umožňuje aplikaci ve velmi tenké vrstvě (25 mikronů).

Indikace:       
1)Tmelení korunek, můstků, fixačních dlah apod.Vytvoření jemného filmu ( 25 mikronů ) umožňuje cementaci velmi přesných fixních prací. 
2)Podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně. 
3)Dočasný výplňový materiál aplikovaný po  dobu maxim. 6 měsíců.

Kontraindikace: 
Použití cementu ADHESOR® FINE je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky: 
Při aplikaci v blízkosti pulpy může způsobit dráždění - nutno překrýt dentin tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku.

Zpracování ( určeno pro ruční mísení ):
Doporučujeme mísit na skleněné podložce pomocí nerezové třecí lopatky při teplotě 23  1 °C. Při mísení přidávat prášek do tekutiny po malých částech. Tento postup zabrání krupičkování.

Doporučený mísicí poměr:

a) Fixace: 
Mísicí poměr:      
váhový:     1,4 g prášku / 0,5 ml tekutiny 
objemový: 2 odměrky prášku /4-5 kapek tekutiny

Doba mísení:        
60 - 90 sec

Doba zpracovatelnosti: 
3 - 4min (od počátku mísení)

Doba tuhnutí:           
6 - 8 min (od počátku mísení)

b) Podložky a výplně: 
Mísicí poměr:      
váhový:     2,3 g prášku / 0,5 ml tekutiny
objemový: 2 odměrky prášku / 2-3 kapky tekutiny

Doba mísení:           
75 - 90 sec

Doba zpracovatelnosti: 
2,5 - 3 min (od počátku mísení)

Doba tuhnutí:         
5 - 6 min (od počátku mísení)

Varování:       
Tekutina ADHESOR® obsahuje složku, která má dráždivé účinky na pokožku a sliznici.

Skladování:   
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:  
5 let

Balení:           
80 g pulvis + 55 g liquid

Barevné odstíny:     
č.1 – bílý
č.2 – žlutobílý

Datum poslední revize: 3. 8. 2004