CARYOSAN®

Zinkoxid-eugenolový cement

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ – 506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

prášek: oxid zinečnatý

tekutina: eugenol

Charakteristika:

Zubní cement na bázi zinkoxid-eugenolu typ III. třída 1. norma ISO 3107/1988. Cement je nedráždivý, má mírný analgetický účinek a vytváří dokonalý uzávěr kavity.

Vyrábí se ve dvou variantách:

rychletuhnoucí - Rapid

pomalutuhnoucí - Normal

Indikace:

- Provizorní výplň.

- Překrytí kalciumhydroxidové pasty při přímém i nepřímém překrytí dřeně.

- Plnění kořenových kanálků při použití gutaperčových čepů.

Kontraindikace:

Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku (eugenol).

Nežádoucí účinky:

Eugenol obsažený v přípravku má negativní vliv na proces tuhnutí kompozitních materiálů a kompomerů.

Aplikace:

Prášek (v obou variantách – Normal i Rapid) se mísí s tekutinou ve váhovém poměru 1,2 g prášku a 0,3 g tekutiny po dobu cca 2 minut na třecím skle do dosažení tuhé konzistence pasty (odpovídající sklenářskému tmelu) při pokojové teplotě (20 - 25°C). Řidší konzistence je nezbytná pro plnění kořenového kanálku.

Doba tuhnutí:

Rapid: 3 – 7 minut

Normal: 8 – 12 minut

Bezpečnostní opatření:

Tekutina dráždí oči, dýchací orgány a kůži, může vyvolat senzibilaci ve styku s kůží. Při zasažení umyjte pokožku vodou a mýdlem, oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nakládání s odpady:

Nepoužitý zbytek práškového podílu a obal likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti. Tekutinu předejte firmě oprávněné nakládat s odpady nebo do spalovny nebezpečných odpadů.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

3 roky

Balení:

30 g prášku Normal, 30 g prášku Rapid,

25 g tekutiny

Datum poslední revize: 21. 7. 2005