### FIXATEMP® NE Handmix

### Provizorní fixační cement bez eugenolu

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

základní pasta: oxid zinečnatý, parafin, aditiva

katalyzátor pasta: přírodní pryskyřice, mastné kyseliny, aditiva

Charakteristika:

FIXATEMP NE Handmix je provizorní fixační cement bez eugenolu určený pro připevnění provizorních fixních náhrad a k dočasnému připevnění definitivních fixních náhrad. Výrobek odpovídá normě ISO 3107:1988.

Indikace:

Dočasné připevnění provizorních nebo definitivních náhrad:

1. korunek a můstků

2. inlejí a onlejí

Kontraindikace:

Nepoužívejte v případech známé přecitlivělosti pacienta na některou složku přípravku.

Nežádoucí účinky:

Pouze v ojedinělých případech může dojít u pacientů k přecitlivělosti na některou složku přípravku nebo ke vzniku kontaktní alergie. Celkové nežádoucí účinky nebyly zaznamenány.

Příprava a dávkování:

Vytlačíme stejnou délku katalyzátoru a základní pasty FIXATEMP NE Handmix a smísíme (1:1). Obě pasty se míchají přibližně 30 vteřin, až je dosaženo homogenní konzistence. K míchání použijte mísící lopatku vyrobenou z plastického materiálu nebo nerezového kovu. Doba zpracování je cca 1 minutu.

FIXATEMP NE Handmix  je doporučen k použití při běžné pokojové teplotě 23 °C a při normální relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Vyšší teploty zkracují a nižší teploty (např. při použití studené skleněné destičky) prodlužují dobu tuhnutí i dobu zpracování.

Aplikace:

- Namísený FIXATEMP NE Handmix aplikujte do vysušené korunky nebo můstku.

- Mírným tlakem dosaďte na suchý preparovaný zub.

Doba potřebná pro úpravu v ústech se pohybuje v rozmezí 5 až 6 minut.

Čištění:

Nadbytečný materiál se snadno ve velkých kusech odstraní pomocí sondy nebo jiného vhodného nástroje (scaler, …). Nadbytečný materiál v mezizubních prostorech se odstraní důkladným čištěním dentální nití. Světlá barva materiálu umožňuje jeho snadné odlišení od zubů.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro použití ve stomatologii.

Zneškodnění odpadu:

Prázdné obaly likvidujte spolu s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti. Zbytky nespotřebovaného materiálu předejte firmě zabývající se odstraňováním odpadu.

Skladování:

V suchu a temnu ,při teplotě od 15 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. Chraňte materiál před teplotou vyšší než 25 °C.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

85 g základní pasty + 25 g katalyzátoru pasty, 1 mísící bloček

CE 0044						                                                            Datum poslední revize : 13.09.2004