MOLDAVEST® master run

Upozornění Heraeus: 
Prosíme, používejte aktuální přibalený návod k použití a připravujte tekutinu s dávkovací stříkačkou Heraeus.

Moldavest – bezgrafitová, fosfátem vázaná, jemná zatmelovací hmota pro „rychlé“ předehřátí pro zatmelování všech typů chrom-kobalt-molybdenových a drahokovových dentálních slitin – pro použití se silikonovými dublovacími materiály.

Skladování

Uchovávejte prášek na chladném, suchém místě. Neskladujte mísící tekutinu při teplotě pod 5°C (41°F), je citlivá na nízkou teplotu.

Pracovní teplota

přibližně 22°C (71,6°F) – pokojová teplota

Mísící poměr

100g prášku – 18ml mísící tekutiny BS Liquid 1

160g prášku – 29 ml mísící tekutiny BS Liquid 1

Míchání koncentrátu	Koncentrace tekutiny pro 1000ml tekutiny

Koncentrace		Koncentrát (ml)		dest. voda (ml)

50%			500				500

60%			600				400

70%			700				300

75%			750				250

Koncentrace (s mísící pistolí Heraeus)

|  | Sáček 1x160g formující 1 model |  | Sáček 2x160g (320 g) formující 2 modely |  | Sáček 3x160g (480g) formující 3 modely, zatmelující 1 kroužek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace (%) | Tekutina (ml) | dest. voda (ml) | Tekutina (ml) | dest. voda (ml) | Tekutina (ml) | dest. voda (ml) |
| 90 | 26 | 3 | 52 | 6 | 78 | 9 |
| 85 | 25 | 4 | 49 | 9 | 74 | 13 |
| 80 | 23 | 6 | 46 | 12 | 70 | 17 |
| 75 | 22 | 7 | 44 | 14 | 66 | 21 |
| 70 | 20 | 9 | 40 | 18 | 60 | 27 |
| 65 | 19 | 10 | 38 | 20 | 57 | 30 |
| 60 | 17 | 12 | 34 | 24 | 51 | 36 |
| 55 | 16 | 13 | 32 | 26 | 48 | 39 |
| 50 | 14,5 | 14,5 | 29 | 29 | 43,5 | 43,5 |

Kontrola expanze

Formující modely					Zatmelování

Kobalt-chrom-molybdenové		50-75%	Kobalt-chrom-molybdenové a zlaté slitiny

Zlaté slitiny				65%		- s dest. vodou

Hodnoty udávané naším výzkumným a vývojovým oddělením jsou vodítkem (pravidlem) a mohou být individuálně přizpůsobeny.

Míchání

Použijte lopatku k rozmíchání zatmelovacího materiálu, dokud není důkladně namočený.

Míchání ve vakuu

60 sekund

Umístěte do vakua na 15 sec, ale nezapínejte míchací lopatky. Míchejte 60 sec. Pravidelně kontrolujte, zda vakuum-mísící lopatky pracují správně. Nedostatečné vakuum vede k nepřesnostem a bublinkám na odlitku.

Pracovní čas

cca 4 minuty při teplotě cca 22°C (71,6°F) (pokojová teplota)

Pracovní čas závisí na teplotě místnosti. Vyšší teplota zkracuje pracovní čas.

Formování

Nastavení vibrátoru 6.000min-1

Před začátkem lití formovacího materiálu do silikonové zatmelovací formy, použijte na ní sprej Hera SWE 2000 (silikonový zvlhčující přípravek), počkejte 2-3 minuty a vysušte ji důkladně vzduchem. Výborné tekoucí vlastnosti ulehčí ulehčí odlití neporézních modelů. Nastavte vibrátor na velkou frekvenci a nízkou intenzitu. Jakmile je duplikační model kompletně zaplněn, vypněte vibrátor. Příliš intenzivní vibrace způsobí segregaci materiálu, naruší přesnost kontaktu a vede k hrubému povrchu (bublinky) a také k sedimentaci.

Čas schnutí zatmelovací formy

30 minut

Vyjměte model z duplikační formy po 30-ti minutách. Doporučujeme aplikovat dhezivum na model nebo krátce zahřát pracovní model na cca 50°C, aby byla jistota, že voskový model správně adheruje.

Zatmelování licího válečku

Nastavení vibrátoru 6.000min-1

Pouze rozmíchejte prášek s destilovanou vodou. Nadměrné vibrace způsobí sedimentaci zatmelovacího materiálu a zvýší tvorbu bublinek na voskovém předtvaru.

Vhodné systémy kroužků

a) Heraeus Kulzer systém na dentální kovové konstrukce s papírovým obalem

b) jiné alternativní systémy na odlití dentálních kovových konstrukcí (plastové, silikonové koružky)

Umístění kroužků

Zdrsněte nebo obroušte horní a dolní povrch zatmelovací formy před jejím umístěním do pece. Licí kroužek musí být umístěn do předehřáté pece s konečnou teplotou do 15 minut od smísení prášku s tekutinou.

Předehřátí, rychlé předehřátí

Typ slitiny		Nastavení teploty	Konenčná teplota	Čas

(od okamžiku 											opětovného dosažení 										konečné teloty)

Cr-Co slitiny*		900 – 1030°C		900 – 1030°C		40-60 min

např. Heraenium EH

Univerzální lepící slitiny

např. Mainbond EH	700°C			700°C			45-60 min

*doporučení: předehřívací teplota 950°C

Výstraha!

- neotvírejte pec během fáze vypalování vosku

- zatmelovací hmoty obsahují křemen. Neinhalujte prach! Riziko poškození plic (silikóza, rakovina plic)! Doporučení: Noste ochrannou obličejovou masku, typ FFP 2 EN 149:2001. Předejděte uvolňování prachu během otevírání obalu a plnění míchací nádoby.

- vymyjte prázdný obal vodou před jeho zmačkáním

- vždy zvlhčete jakýkoliv prach před tím, než ho budete otírat z pracovní plochy

- po odlití umístěte úplně vychladlou formu do vody, dokud není úplně provlhčená, abyste zabránili uvolnění prachu při rozbíjení formy

- používejte odsávačku s jemným prachovým filtrem při opískování

Změny!

Kontrola rozpínání

Revize 08.1006 / Změny od předchozí edice 10.2004

Změna kontroly rozpínání: zhotovení modelu z Cr-Co slitin: 50-75%

Zatmelování licího válečku

Jen s destilovanou vodou.

Vždy se pokoušíme zahrnout nejnovější informace z našeho vývoje a výzkumu pro naše zatmelovací materiály do návodu k použití. Výborná přesnost a kvalita povrchu jsou dosaženy s vybavením a materiály Heraeus. Výsledky se mohou lišit při použití jiných materiálů (např. vložky licích kroužků, vosky, vybavení atd.) nebo odlišných technik.

Hodnoty udávané naším výzkumným a vývojovým oddělením jsou vodítkem (pravidlem) a mohou být individuálně přizpůsobeny.

V případě dotazů kontaktujte prosím naše produktové specialisty.