ALGINKID

Alginátová otiskovací hmota

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Charakteristika:

Precizní bezprašná alginátová otiskovací hmota s ovocnou příchutí určená pro ortodoncii.

Žlutá barva.

Díky vysoké rozměrové stálosti je odlití modelu (při správném uchování otisku v hermeticky uzavřené nádobě ALGIBOX) možné ještě po 5 dnech.

Vlastnosti:

- Snadno mísitelná.

- Optimální viskozita.

- Optimální manipulační doba.

- Rychletuhnoucí – vysoký komfort pro mladého pacienta.

- Bez olova a kadmia.

- Vynikající reprodukce detailů.

- Excelentní biokompatibilita.

- Otisk se velmi dobře odlévá sádrou.

Indikace:

Před použitím balení dobře protřepejte, aby se jednotlivé složky promíchaly.

Na jeden kompletní otisk použijte dvě odměrky (19g) prášku a dvě odměrky (40ml) destilované nebo demineralizované vody.

Doba míchání - 30 sekund

Pracovní čas pro naplnění lžíce a vložení do úst - 1 min 25 s (1 min. při použití obyčejné vody)

Doba tuhnutí - 1 min 50 s od začátku míchání (1 min 25 s při použití obyčejné vody).

Otisk neukládejte do vody !

Balení:

1 x 453 g

24 x 453 g