ORMADENT PUTTY

Otiskovací materiál na bázi polysiloxanu

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Odpovídá: ISO 4823:1992, TYP  0

Tvrdost: 75 SHORE – A

Barva: Žlutá

Mísící poměr:

1 odměrku silikonu (13g/8ml) smíchat s 10 kapkami (0,2g/0,19ml) ORMACTIVATOR liquid nebo s 1,5 cm (0,4/0,43ml) ORMACTIVATOR GELu.

Odměrkou odebrat potřebné množství hmoty, rozprostřít na dlaň a dávkovací odměrkou otisknout na hmotu kolečko. Vytlačit množství ORMACTIVATORU GEL v délce odpovídající polovině průměru otisknutého kolečka (1,5cm-0,4g/0,43ml)

Způsob použití:

Silikon promíchat 30-40 sekund s aktivátorem tak, aby vznikla homogenní hmota (mixing time)

Nejpozději do 2 minut od počátku mísení umístit hmotu do otiskovací lžíce a vložit do úst. Krátce stisknout (2-3 sekundy) a v této pozici setrvat po dobu 3 minut.

Poté vyjmout z úst.

Časové hodnoty výše uvedené odpovídají pokojové teplotě 23 ºC a vlhkosti cca 50%.

Zvýšená dávka aktivátoru popř. zvýšená teplota urychlují proces tuhnutí.

(Snížená dávka s snížená teplota jej zpomalují)

Zpracování otisku:

Pro dosažení maximální přesnosti sádrového odlitku otisk vyléváme sádrou nejdříve po 15 minutách po vyjmutí z dutiny ústní.

Galvanizace:

Materiál je kompatibilní s běžnými galvanickými nádobami (měď, stříbro) užívanými ve stomatologické praxi.

Upozornění:

Silikonové elastomery mohou být považovány za netoxické.

Riziko může vzniknout pouze zasažením očí nebo kůže katalyzátorem.

Při zasažení ihned opláchnout vodou a konzultovat s lékařem.

Kapalné katalyzátory je nutno skladovat v uzavřených nádobách, chránit před teplem a vlhkostí.

Během mísení nepoužívat latexové rukavice.

Fyzikální vlastnosti:

Typ: 0

Tvrdost: 75 SHORE – A

Doba ponechání v dutině ústní:  cca 3 minuty

Doba míchání:  30-40 sekund

Celková doba zpracování:  2 minuty

Doba tuhnutí:  cca 4,5 minuty

Deformace pod tlakem: 1-2%

Rekuperace po deformaci:  > 98,7%

Změna lineární dimenze po 24 hod.: -0,3%

Skladování: při teplotě nižší než 25 ºC

Záruční doba: minimálně 2 roky od data výroby uvedeného na obalu