MAJOR AF COMP – DŮLEŽITÉ BODY 

Fotopolymerující jednosložkový materiál pro finální práce s estetickými fazetami MAJOR AF COMP.

Rozsah použití:
- Fixní zubní náhrady
- Korunky
- Můstky, implantáty – suprastruktury,fazety
- Dlouhodobá provizoria
- Snímatelné zubní náhrady
- Kónusové a teleskopické korunky

Důležité:
- Materiály MAJOR AF COMP potřebují polymerizátor s vlnovou délkou v rozsahu mezi 310 – 500 nm.
- Metal Primer – nanášet pouze na opískovaný kov.
- Opaquer – nanášet tenkou a homogenní vrstvu, mezipolymerovat, 
  nanášet až do  požadované překrytí, pak opět polymerizovat.
- Každou vrstvu kompozitu samostatně polymerovat.
- Jednotlivé vrstvy musí být silné maximálně 1 – 2 mm.
- Disperzní vrstvu, která vznikne po použití Bondingu nestírat – možné obnovení pomocí Bondingu.
- Dual Cem – respektovat čas samopolymerace, doba zpracování 4 – 5 minut, eventuelní přebytky   použít jako základ pro nanášení dalších kompozit a teprve poté polymerovat! 
- Hmotu ze stříkačky vytláčet otáčením ve směru hodinových ručiček, nevystavovat silnému světlu.
- Po vytlačení potřebného množství kompozitu povolit jednou otáčkou proti směru hodinových ručiček,  aby nedocházelo k jejímu samovolnému vytékání hmoty. 
- K vytlačení kompozitu ze stříkačky nepoužívejte žádný nástroj.

Příprava kovu před natřením METAL PRIMERU.

Oxydem hliníku 110-125 ųm  opískovat  tlakem 2 - 4 bar, očistit  stlačeným vzduchem bez oleje 
a ihned poté čistým krátkým štětečkem nanést slabou vrstvu METAL PRIMERU a 2 minuty nechat  na vzduchu zaschnout. Povrchu se nedotýkat ani nepoužívat stlačený vzduch. 
Před nanesením Opakeru musí být plocha zcela suchá. 
Ihned naneseme Opaker.

Nanesení OPAQUERU případně BONDOPAQUERU.
Nesprávně nanesený Opaquer má negativní vliv na barevnost.

Štětečkem naneste tenkou vrstvu čirého nebo barevného Opakeru.

Pozor! Specielně v místě retence nanášet slabou vrstvu.

Mezipolymerace: 180 sekund (viz tabulka). Průběh nanášení opakovat dokud nevznikne homogenní barevná vrstva. V oblasti dásní zopakujte stejný postup s BONDOPAQUER OC-PINK, tento již obsahuje METALLPRIMER, mezipolymerace 180 sekund (viz tabulka).

Polymerace: 180 sekund při 310 – 500 nm (viz tabulka)

Barvy Opaquerů – viz tabulka.

Příprava fazety MAJOR AF COMP před použitím BONDINGU.

Vnitřní plochy fazety a vedlejší cervikální a laterální plochy opískovat pod pravým úhlem 
oxidem aluminia 110 ųm, 2 – 3 bary, očistit stlačeným vzduchem bez oleje. 
Ihned poté krátkým štětečkem nanést BONDING (to platí také pro PMMA) a utvořit tak potřebnou

dispersní vrstvu. Mezipolymerizace 90 sekund (viz tabulka).

Vznikne-li na polymerované horní vrstvě bělejší povlak, svědčí to o příliš dlouhé době polymerizace. V tomto případě znovu opískovat, nanést Bond a polymerizovat kratší dobu.

Připevnění estetické fazety materiálem DUAL CEM.

Jedná se o světlem i auto polymerující dvousložkový materiál k připevnění fazet nebo dalších prácí ke kovu nebo keramice.

DUAL CEM  nanášet po zvolení barvy (viz tabulka) vždy na Opakerem podbarvenou vrchní plochu konstrukce a na vnitřní plochu fazety, která byla předtím natřena Bondingem.
To znamená, že do fazety fixované v silikonovém klíči bude DUAL CEM  nanášen stříkačkou přímo 
a silikonový klíč spolu s fazetou přitlačen na Opakerem podbarvený  kov. Případné přebytky odstranit, nebo použít jako základ pro další vrstvy kompozitu (Dentine Flow, Gengive Paste, Gengive Flow).

Čas pro zpracování DUAL CEM je 4 – 5 minut při  prostorové teplotě 23°C, následně 180 sekund polymerovat světlem. Silikonový klíč sejmout a ještě jednou světlem polymerovat 180 vteřin.
Barvy DUAL CEM (viz talbulka)

Vrstvení kompozitu Dentine Flow / Incisal Flow / Gengive Paste / Gengive Flow /

Každá stříkačka je označena názvem a kódem (volba barvy viz tabulka). 
Kompozit otáčením vytlačit ve směru hodinových ručiček a nanést rovnoměrně na požadované místo ve vrstvě maximálně 1 - 2 mm a 180 vteřin polymerovat (viz tabulka).

Pozor! Tloušťka vrstvy nesmí být silnější než 2 mm. 
Po každé polymeraci se tvoří dispersní vrstva, která je nezbytná pro chemické spojení s následující vrstvou, proto nesmí být setřena. Pokud dispersní vrstva již neexistuje, musí být obnovena pomocí zdrsnění, nově nanesen Bondig, mezipolymerace atd. 
Na konci modelování se předpokládá závěrečná polymerizace 9 minut. (viz tabulka)

Finální opracování.

Pro finální opracování se používají wolframové a diamantové frézy, silikonová hladítka ve tvaru kotouče, čočky nebo válce.

Leštění:

Politura se provádí štětečkem z krátkých kozích chlupů, bavlněnými nebo vlněnými kotouči s polírovací pastou. 
Aby bylo v ústech pacienta zabráněno tvorbě povlaků od nikotinu, kávy atd., je třeba leštění provádět s co největší pečlivostí.

Poznámka: Při leštění kompozit a pryskyřic vzniká prach a proto je doporučeno pracovní místo s odsáváním.

Úpravy a opravy.

Dva milimetry přes okraj opravovaného místa zdrsnit nebo opískovat. 
Nanést MAJOR AF COMP BONDING a mezipolymerovat. Čas 90 sekund. Nanést hmoty a provést závěrečnou polymeraci. Doba 9 minut.

(viz tabulku).

Základní složení :

-Anorganické plnidlo - 74 % váhy nebo 66 % obsahu

- Anorganické skleněné plnivo -  granule 0,7 ųm

- Sopečná silice - granule ~ 0,04 ųm

- Monomer 25 % váhy

- Uretandimethakrylát

- Butandioldimetakrylát

- Bis GMA

- Přídavné látky 1 % váhy

- Katalyzátory, stabilizátory, pigmenty

Možné chyby a jejich odstranění

Polymerace Opakeru.

-         Konstrukce musí být odmaštěna a bez leštící pasty.

-         Vrstvení Opakeru musí být homogenní, naneseno ve dvou vrstvách   s mezipolymerací a konečnou polymerací.

Odskočení Opakeru.

-         Kovová konstrukce nebyla správně připravena.

-         Kovová konstrukce musí být zhotovena tak, aby garantovala pevnou podporu, všímat si okluzní situace.

-         Zabránit předčasným kontaktům.

-         Respektovat minimální a maximální tloušťku vrstev a polymerační časy.

-         Vytvořit retenční plochy.

-         Vyvarovat se přebytkům METAL PRIMERU.

-         Dodržet 2 minuty času nutného pro vyschnutí METAL PRIMERU  
a následně ihned nanést Opaker.

Vzduchové bublinky.

-         Vytlačit hmotu ze stříkačky, nepoužívat k tomu žádný nástroj.

-         Nanést a rozetřít dostatek hmoty.

-         Kompozitní hmoty nemíchat mezi sebou, ale samostatně vrstvit.

Změny zabarvení a tvoření povlaku.

-         Zkontrolovat intenzitu světla (vlnovou délku) polymeračního zařízení, periodicky čistit.

-         Optimálním vyleštěním vytvořit technické spojení povrchu.

-         Správné poloha výrobku v polymeračním přístroji.

-         Respektovat tloušťku vrstev a polymerační časy kompozit.

Hloubka  polymerizace.

Hloubka polymerizace je 2 mm. Abychom mohli garantovat optimální fyzikální vlastnosti, doporučujeme nenanášet vrstvy více jak 2 mm silné. Používat pouze vhodné, periodicky kontrolované polymerační zařízením se spektrem alespoň 310 – 500 nm dle návodu výrobce.

Skladování:

V zájmu kvality a stability výrobku, je nutné dodržovat maximální teplotu skladování do 25°C. 
Při vyšších teplotách skladujte prosím MAJOR AF COMP v lednici,  abychom mohli garantovat kvalitu modelářské práce. Stříkačky nevystavovat přímému světlu. Po vytlačení hmoty stříkačku ihned uzavřít, povolit jednou otáčkou proti směru hodinových ručiček, abychom zabránili nechtěnému úniku hmoty.

Expirace

Datum je uvedeno na každé stříkačce. 
Po projití tohoto data materiál nepoužívejte.

Video - návod.

Podívejte se na video zobrazující pracovní postupy na domovské stránce

www.majordental.com – Video – AF COMP.