___________________________________

Návod na použití

SHERAMAGIC-GREEN  .

Dokonalá a precizní

Těší nás, že jste si zvolili zatmelovaní hmotu SHERA. Perfektní výsledky zajistíte jistě a snadno, pokud budete postupovat dle pokynů uvedených níže – pracovní postup, dodržování časů a pracovních teplot.

Udržujte pomůcky v čistotě

Malý zbytek nečistoty na pracovním nástroji – dokonce i zbytek čistícího prostředku může negativně ovlivnit výsledný odlitek. Zatmelovací hmoty nedávejte do kontaktu s předměty, které byly použity na sádru – míchací kelímek, špachtle. Na mytí předmětů od zatmelovacích hmot používejte jen vodu, nepoužívejte žádné mycí prostředky!! Umytý kelímek nechte naplněný vodou.

Zatmelovací hmota obsahuje křemík. Používejte proto při zpracování zatmelovaní hmoty a dekyvetaci ochranné pomůcky - masky proti jemnému prachu. Zabráníte tak poškození zdraví.

Oblast použití

Speciální zatmelovací hmota

- pro fixní náhrady - korunky a můstky

- zatmelovací hmotu lze použít se všemi náhradními dentálními slitinami na konvenční – pomalé, ale i na rychlé zahřívání

-    pro práce vymodelované z vosku a frézované práce z vosku nebo pryskyřice

Technické hodnoty

doba zpracování               :      5 – 6 min

teplota při zpracování       :      20 – 23°C prášek a tekutina

Při pokojové teplotě (18 – 28 °C) - nenáchylné

Mísící poměr:     180 g prášku : 34 ml tekutiny

100 g prášku : 19 ml tekutiny

Příprava

Voskovou modelaci načepujte podle zásad správného čepovaní voskových konstrukcí. Načepovanou voskovou konstrukci ošetřete odstraňovačem povrchového napětí SHERARELAXA a to ze vzdálenosti cca. 15 cm velmi jemným filmem. Voskovou konstrukci okamžitě zatmelte - odstraňovač povrchového napětí nenechávejte zaschnout.

Vhodné manžety pro zatmelení :

Doporučujeme používat manžety SHERA - zajištění optimální tepelné expanse zatmelovaní hmoty. Silikonové nebo kovové manžety se nedoporučují.

Expanzní (mísící) tekutiny

SHERALIQUID je speciální mísící kapalina pro všechny zatmelovací hmoty Shera.

V závislosti na použitém materiálu vymodelované konstrukce se SHERALIQUID ředí destilovanou vodou v poměru viz. tabulka níže.

SHERALIQUID je citlivý na chlad. Při skladování nebo přepravě pod +5 ° C hrozí poškození tekutiny a ta by neměla být používána. Dodávka tekutiny je v zimních měsících obtížné, proto si prosím vytvořte na tyto měsíce dostatečnou zásobu. .

Hodnoty koncentrace

| fixní náhrady | prášek | tekutina | SHERA liquid |  | destilovaná voda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| korunky a můstky |  | celkem |  |  |  |  |
| modelace z vosku | 180 g | 34 ml | 27 - 31 ml | 80 - 90 % | 7 - 3 ml | 20 - 10 % |
| frézováno z vosku | 180 g | 34 ml | 20 - 24 ml | 60 - 70 % | 14 - 10 ml | 40 - 30 % |
| frézováno z plastu | 180 g | 34 ml | 29 - 34 ml | 85 - 100 % | 5 - 0 ml | 15 - 0 % |

Zatmelovací hmota je poměrně shovívavá k různým parametrům jako je např. pokojová teplota, míchání nebo zpracovávání. Expanse zatmelovací hmoty se z velké části řídí koncentrací mísící tekutiny. Čím vyšší hodnota expanzní tekutiny, tím větší hodnota expanze a tím větší odlitek. Čím více destilované vody v koncentrátu mísící tekutiny, tím menší expanze a tím menší odlitek.

Uvedené hodnoty jsou orientační, každá slitina má jinou hodnotu kontrakce.

Zpracování

Pro malé množství prášku vyberte odpovídající mísící kelímek.

- Prášek odvažujte v mísícím kelímku.

- Odměřte odpovídající množství tekutiny.

- 15 - 20 sekund promíchejte ručně pomocí špachtle.

- 45 sekund míchejte pod vacuem. Rychlost míchání cca. 250 ot / min.

- Manžetu vyplňujte zatmelovací hmotou jen na nejnižší úrovni vibrací.

- Po naplnění manžety již nevibrujte.

Předehřívání a lití

Pro tuto zatmelovací hmotu nejsou třeba používat jakékoliv hodiny! Barva zatmelovací hmoty se v manžetě změní ze zelené na bílou, a tak ukazuje, kdy ji můžete vložit do vypalovací pece. Jakmile je zatmelovaní hmota zcela bílá (asi po 8 - 12 minut), může být vložena do vypalovací pece (Varování: zatmelovací hmota je horká!). Po asi 20 minutách se barva změní zpět na zelenou. Optimální doba pro vložení mufle do vypalovací pece tak uplynula. Pokud nastane tento případ, doporučujeme používat konvenční metody vypalování.

Mufly vložte do vypalovací pece na zvlněnou nebo perforovanou vypalovací podložku vtokovým kanálem směrem dolů.

konvenční – pomalý ohřev

Mufly po změně barvy (úplně bílá) po vyjmutí z manžety vložte do vypalovací pece.

Vypalovací pec zahřívejte bez časových prodlev (i kdyby byly zatmeleny konstrukce z plastu) na konečnou teplotu. Pro slitiny SHERA je doporučovaná konečná teplota předehřátí na  850 °C.

rychlý ohřev

Mufly vložte po změně barvy do předehřáté pece na 850 °C. Mufly temperujte na konečné teplotě minimálně 45 minut.

lití

Mufly můžete odlít po uplynutí časové prodlevy, která slouží pro netemperování mufle – minimálně však 45 minut. V případě, kdy bude v peci více muflí je třeba prodloužit čas prodlevy konečné teploty o cca. 10 minut na mufly.

Dekyvetace:

Mufly nechte pozvolna zchladnout na pokojovou teplotu.

Upozornění

Zatmelovací hmota obsahuje křemík. Používejte proto ochranné masky proti jemnému prachu. Zabráníte tak poškození zdraví.  Prach nevdechujte. Existuje riziko onemocnění plic (silikóza nebo rakovina).

SHERA  jako výrobce navzájem sladila všechny výrobky. Nepoužívejte proto odlišné výrobky, které by mohli negativně ovlivnit výsledek lití.

Skladování

Při skladování v suchých prostorách a v uzavřených obalech minimálně 24 měsíců.

Záruka

Shera je certifikovaná podle ISO 9001 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků