### SHERA UNIVERSAL

## Návod na použití

# Oblast použití:

Zatmelovací hmota pro fixní náhrady (korunky a můstky) i snímací náhrady.

Zatmelovací hmotu lze použít se všemi dentálními slitinami na konvenční - pomalé,

ale i na rychlé vypalování.

Skladování:

Prášek a tekutiny skladujte po celý rok při teplotě cca. 20-23 °C

Technické hodnoty

Mísící poměr:  100g prášku: 21ml tekutiny

160g prášku: 34ml tekutiny

400g prášku: 84ml tekutiny

dublování gelem: model: 100g : 19 - 20 ml tekutiny

přelitek: 100g : 21 ml tekutiny

doba zpracování: 6 - 7 min

# Expanzní (mísící) tekutiny

- Normální - mísící tekutina = 100%-ní koncentrace

- Extra - mísící tekutina = pro zvýšení expanze 140% - ní koncentrace

(jen jako příměs do normální mísící tekutiny pro slitiny s velmi vysokou koncentrací)

Hodnoty koncentrace

# Normální mís.tek.   dest.voda

drahokové slitiny,korunky,můstky,onleje       cca.45%                    55%

inleje,konusové korunky                                cca.50%                    50%

sekundární korunky                                       cca.65%                    35%

náhradní slitiny,korunky a můstky                 cca.90-100%            10-0%

dublovaný model-snímací náhrady                  65-75%                 25-35%

přelitek-snímací náhrady                                   50%                        50%

Uvedené hodnoty jsou orientační, každá slitina má jinou hodnotu koncentrace.

Silikonové formy a manžety nevytírejte v žádném případě vazelínou.

Zpracování:

Zatmelovací hmotu smíchejte s tekutinou a cca.15 vteřin důkladně promíchejte.

Cca.60 vteřin míchejte ve vakuu, poté nechte cca.15 vteřin ve vakuu bez míchání.

Pro vyplnění licího kroužku (manžety) doporučujeme použít vibrátor na co nejmenší

stupeň vibrace. Po vyplnění celé manžety vypněte vibrátor (nesmí se vibrovat).

Konvenční (pomalé) zahřívání:

- zahřívání(nárůst) na 290 °C – cca.3-5 °C /min.,prodleva 20 min.

- zahřívání(nárůst) na 590 °C –cca. 6-7 °C /min.,prodleva 20 min.

- zahřívání na konečnou teplotu 750-850 °C – cca.8 °C /min., temperování 45 min

Rychlé zahřívání:

Po 20 minutách od začátku míchání vložte do zahřáté pece na 850 °C (maximální

teplota).Licí formu otočte vtokovým kanálem směrem dolů. Temperování 45 minut.

Po vložení licí formy do pece se pec nesmí otevírat.

# Dekyvetace:

Cca.30.minut po odlití můžete opatrně licí formu zchladit pod proudem vody.

Nejlepší vlastnosti slitiny jsou dosaženy,když je mufle ponecháná chladnout na

pokojovou teplotu.

# Záruka

Shera je certifikovaná podle ISO 9001 a na základě nákladných systémů

zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro

uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři.

Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na

použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se

neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.