___________________________________

Návod na použití

SHERAEXACT 85         .

Indikace

SHERAEXACT  85  je vysoko viskózní kondenzační silikon speciálně určený pro použití při zhotovování zubních náhrad v laboratoři. Lze ho použít na valy ( přelitky), kontrolní skusy, modely na opravy snímacích náhrad, izolaci zubů proti sádře v kyvetě a na ostatní případy kde je zapotřebí kondenzačního silikonu.

Postup:

- hmotu pomocí lžíce (odměrky) vyjmeme z dózy

- na jednu lžíci (odměrku) SHERAEXACT 85 dáme 4 cm nebo délku lžíce SHERAPASTENHÄRTER

- obě hmoty promíchejte tak, až hmota bude jednobarevná a homogenní

- aplikujte kondenzační silikon dle druhu zvoleného použití

- po ztuhnutí ( viz. technické hodnoty) sejměte

Doba zpracování a tuhnutí se může lišit v závislosti na mísícím poměru baze: katalyzátor.

Technické hodnoty ( platí pro zpracování při 23ºC)

Doba míchání………………………………………..40 sekund

Doba zpracování……………………………………2,5 min.

Doba tuhnutí…………………………………………7 min.

Tvrdost Shore A ( po 24 hodinách)………….85

Tepelná stabilita ( ºC)……………………………130ºC

Upozornění

Při práci s kondenzačním silikonem dodržujte zásad bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky.

Záruka

Shera je certifikovaná podle ISO 9001 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.