# SHERACAST

Univerzální zatmelovací hmota na skelety a ostatní fixní práce

Oblast použití:

Pro všechny slitiny modelových konstrukcí a všechny techniky běžných vypalovacích postupů až po rychlé

tzv. „šokové“  odlévání.

## Technické hodnoty:

Doba zpracování:   …………………….4 - 6 min.

Teplota při zpracování:   …………….20 - 23 °C

(pokud pracujete s materiálem v místnosti s vyšší teplotou, zchlaďte kapalinu v chladničce na cca 7°C)

### Příprava:

Na vymodelovanou konstrukci z vosku naneseme prostředek pro snížení povrchového napětí vosků (SHERAMASTER)  a když film trochu oschne, vložíme ji do formy.

(Nikdy nesušte film stlačeným vzduchem!)

Bezkroužkové zatmelování: pro tento způsob zatmelování použijte silikonové manžety SHERA

– k dispozici ve třech velikostech.

(Nepoužíváte distanční papír - šetříte tak svoje peníze)

Zatmelování do kovového kroužku: vystlat kroužek keramickým páskem - distančním papírem SHERA MUFEL o síle 3-4mm.

## Ředění expanze:

Model:  70-80% Expansionsliquid a 20-30% destilované vody

## (stejné pro kovový kroužek i bezkroužkové zatmelení).

Plášť: 50% Expansionsliquid a 50% destilované vody

(pro lepší řízení expanze doporučujeme přidat více expanzní tekutiny)

## Poměr míchání:

- Silikónové a gelové dublování:

Model:   100 g prášku : 21 ml tekutiny (poměr tekutiny cca 70:30)

- Zatmelování do kroužku či bez kroužku:

Plášť:   100 g prášku : 21 ml tekutiny (poměr tekutiny cca 50:50)

Při větším objemu kroužku:   400 g prášku : 84 ml tekutiny

(dodržujte vždy poměr prášku a tekutiny)

### Teplota:

Prášek a tekutina musí mít bezpodmínečně pokojovou teplotu ( cca. 22 °C ).

Při gelovém dublování by měla mít hmota modelu vyšší teplotu ( 23 - 25 °C ).

### Zpracování:

- nasypat prášek do míchací misky

- přidat namíchanou tekutinu

- 10 sekund ručně dobře promíchat

- 40 sekund míchat ve vakuu; rychlost míchání cca. 250 ot/min.

Vibrování:

Plnit kroužek jen při nejnižším stupni vibrace.

Jakmile je licí kroužek naplněný, v žádném případě nevibrovat dále

Pro lepší výstup plynů zdrsnit plochu ležící naproti licí prohlubně (místa vtoku).

### Dublování gelem:

Když se dublovací forma ochladí např. v chladné vodní koupeli, musí se před plněním masou zatmelovací hmoty znova uvést na pokojovou teplotu.

Asi po 60 minutách vyjmout model z formy.

Vytvrzení modelu:

Sušit v peci 25 minut při cca. 160 – 180 °C a potom na 2 sekundy ponořit do namáčecího tvrdidla SHERAPOR-L. Potom vložit model na 5 minut nazpět do pece.

### Silikonové dublování:

Asi po 20 minutách vyjmout  model z formy a sušit ho max. 5 minut v sušící peci teplé cca. 140 °C nebo v předehřívací peci při stejné teplotě.

Pro lepší adhezi vosků na model natřít SHERAMODELLHAFTGRUND.

### Předehřívání a lití:

- Konvenční ohřívání (lití):

Při konvenčním ohřívání se dosahuje vyšší expanze tuhnutí. Za určitých okolností by se měla vždy podle  typu odlévané slitiny redukovat koncentrace tekutiny o 5 – 10 .

Zdržovací stupně:

- Stupeň při 290 °C, intenzita ohřívání 3 °C/min., doba zdržení 20 min.;

- Stupeň při 590 °C, intenzita ohřívání 6 °C/min., doba zdržení 20 min.;

Konečná teplota při 850 – 950 °C (vyšší teploty nejsou potřebné); intenzita ohřívání 8 °C/min., doba zdržení 45 min. Při vakuovém tlakovém odlévání zvýšit konečnou teplotu o cca. 52 °C.

- Rychlé lití s kroužkem i bez kroužku:

- asi 20 minut po zatmelení postavit formu  do zahřáté pece na  stabilizovanou teplotu 750 °C.

- vyhřívat 15-20 minut

- po této době zvednout teplotu na 950°C (max. do 1050°C)

Pozor: Při rychlém lití neotvírejte dvířka pece. Pece s podlahovým topením (dnovým) je třeba se postarat o dostatečnou vzdálenost (odstup) cca.1 cm mezi formou a základovou (dnovou) plotnou.

### Vyjmutí z formy

Forma se může cca. 30 minut po odlití opatrně ochladit pod vodním proudem. Nejlepší hodnoty expanze legování se dosahují pomalým ochlazováním na pokojovou teplotu.

### Další technické připomínky

Zatmelovací hmota obsahuje křemen. Při jejím opracování se uvolňuje škodlivý prach, proto je nutné  používat ochrannou masku a podle možnosti míchat za použití odsávání. Fosfátové hmoty  nepřivádět do styku s přístroji, hmotami a nádobami, které obsahují sádru.

Nepoužívané míchací nádoby nechat vždy stát naplněné vodou.

FLAVA s.r.o., Lanškrounská 31, 568 02 Svitavy, tel. 461533323, fax: 461531129 e-mail: majorcz@iol.cz, www.flava.cz