O R M A L A B  95 / 75

ORMALAB 75 a ORMALAB 95 jsou silikonové otiskovací hmoty vytvořené přímo pro vaření v polymeračním hrnci -        beze změny dimenze snáší teplotu 130 ºC a tlak 6 atm.

Vlastnosti:

- Vysoká tepelná odolnost, přes 120 °C beze změny dimenze.

- Tvrdost.  Při broušení jsou srovnatelné se sádrou.

- Velmi dobře se snáší s akrylovými pryskyřicemi polymerujícími za tepla i za studena.

- Velmi  přesné, detailní otisky.

- Žádné tvarové deformace.

Použití:

- zámky pro fixní, částečné a totální náhrady.

- izolační vrstva aproximálních prostor zubů budoucí snímatelné náhrady

- místo sádrového přelitku

-     pro podložení protéz při opravách, kde pružnost této hmoty umožňuje dobré vyjmutí při podsekřivém      alveolu, kde sádra často praská. Výhodou je i hladký podklad pod pryskyřicí, se kterou se nespojí.

- k vykrytí podsekřivých míst

- při zhotovování zásuvných spojů,

- jako klíč okluze u TARGIS VECTRIS

- k dublování

-     forma pro použití jednoduché licí metody

Smíchání silikonové hmoty s aktivátorem:

Do odměrky naberte potřebné množství hmoty, vyjměte a mírně propracujte v dlani. Vytvarujte plošku, do které obtiskněte odměrkou kroužek. Do tří čtvrtin průměru kroužku vymáčkněte z tuby ORMACTIVATOR  LAB. Větším množstvím aktivátoru je možno urychlit dobu tuhnutí připravené hmoty.

Hmotu důkladně propracujte v dlani.

Od smíchání obou komponent máte 40 vteřin na upravení hmoty ve tvárném stavu na model.

Po tomto čase dochází k tuhnutí hmoty,které není okamžité, ale adaptace na vybranou práci je obtížnější.

Hmota zcela ztuhne do 4 minut.

… Zhotovení přelitku u doplňování zubů do protéz nebo do skeletů atd.

Z hmoty vytvoříme silikonový přelitek tak, aby dobře zajistil zuby, ale nezakrýval krčky zcela, aby mohlo dojít k vyplavení vosku

ve spodní části. Buďto hmotu nedotlačíme až ke krčkům, nebo přebytečnou část po zatuhnutí odřízneme.

Vyplavíme vosk (vaříme i s hmotou, která drží zuby ) a do spodní části zubů vtlačíme pryskyřici pro opravu.

V případě, že opravu provádíme v kyvetě - … Kyvetování s ORMALABEM odpadá.

Při opravě premacrylovou (MAJOR REPAIR) tekutinou vaříme opravovanou protézu v polymerátoru i se silikonovou hmotou, která zuby přidržuje. Výhodou je, že ORMALAB nepraská, nemusí se izolovat, při styku s pryskyřicí vytváří hladký povrch a s pryskyřicí se nespojuje.

… Zhotovování ochranné korunky nebo ochranného můstku z C+B pryskyřice místo sádrového přelitku.

Hmotu vtlačíme na zhotovenou voskovou korunku, necháme zatuhnout, z vnitřní strany oblouku vyřízneme místo pro vyplavení vosku dostatečně velké i pro vtlačení C+B pryskyřice. Při vyplavování vosku hmotu z modelu nesnímáme a po natlačení pryskyřice do vzniklé matrice opět vaříme v polymeračním hrnci i se silikonovou hmotou, která velmi dobře zhotovovanou korunku drží. Nedochází tak k pohybu korunky či můstku při vaření. Při této metodě je možno docílit kvalitního krčkového uzávěru.

… Razidlová metoda pro rychlé zhotovení ochranného můstku ve spolupráci se zubním lékařem, kdy lékař vytvoří otisk ORMALABEM před nabroušením zubů pacienta. Otisk sejme a do laboratoře dodá spolu s otiskem obroušených pahýlů.

Moderním způsobem použití ORMALABU ve …Spojení s licí pryskyřicí je doplnění zubů do skeletových náhrad, kdy celé zuby zajistíme silikonovou hmotou, vytvoříme otvory v přední a zadní části oblouku, vyplavíme vosk a do vzniklých otvorů nalijeme licí pryskyřici. Výhodou je velmi rychlý postup, čistý otisk a povrch pryskyřice bez broušení a leštění.

Způsoby využití ORMALABU 95 nejsou tímto zcela jistě vyčerpány, neboť zubní technici stále nacházejí nové varianty použití.